Сорбция молекулярного йода в металл-органических каркасах на основе терефталатов редкоземельных элементов

Жумабекова А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

МГУ-ППИ в Шэньчжэне, факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: alinazhumabekovaaktau@gmail.com

Металл-органические каркасы (Metal-organic frameworks, MOF) представляют собой кристаллические пористые материалы, структура которых образована ионами металлов, связанными органическими лигандами. Одним из потенциальных направлений их применения является сорбция радиоактивных соединений, в частности йода, образующегося при делении урана.[1] Изотоп ¹²⁹I характеризуется чрезвычайно длительным периодом полураспада (1,57 × 10⁷ лет), что приводит к долгосрочным экологическим рискам, тогда как ¹³¹I представляет опасность для здоровья человека вследствие включения в метаболические процессы.[2] Высокая летучесть йода, а также его способность существовать как в газовой, так и в растворённой форме, существенно осложняют задачу его улавливания.

Целью работы являлось выявление взаимосвязи между структурными особенностями металл-органических каркасов на основе терефталатов редкоземельных элементов и их сорбционными свойствами по отношению к молекулярному йоду. Металл-органические каркасы на основе терефталатов металлов широко распространены и подробно изучены в литературе, однако отсутствуют систематические данные о сорбции йода в терефталатах РЗЭ. Объектами исследования выступали каркасы Tb2(bdc)3(H2O)4, Ce2(bdc)3(H2O)4 и Ce6O4(OH)4(bdc)6, отличающиеся типом металлического узла (изолированные центры и полиядерные кластеры).[3,4]

Сорбционные свойства исследовали экспериментально методом гравиметрии при сорбции йода из раствора (0,05 М I₂ в циклогексане). Показано, что все исследуемые каркасы способны к сорбции йода, при этом наибольшая удельная сорбционная ёмкость достигается для Ce6O4(OH)4(bdc)6 и составляет 0,663 г/г .

Для интерпретации полученных результатов выполнено моделирование сорбции молекулярного йода в каркасе Ce6O4(OH)4(bdc)6 методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле (GCMC) с использованием программного пакета RASPA. Расчёты показали, что сорбционная ёмкость уменьшается с ростом температуры и достигает значений порядка 500–600 мг/г при 298–473 K. Анализ локальной структуры показал, что молекулы йода располагаются в тетраэдрических и октаэдрических полостях каркаса, при этом в октаэдрических пустотах возможно размещение двух молекул I₂.

Полученные результаты демонстрируют, что структура каркаса и тип металлического узла оказывают определяющее влияние на сорбционную ёмкость. Каркасы с полиядерными кластерами (тип UiO-66) обеспечивают более эффективное удержание йода за счёт развитой пористой структуры и наличия полостей различного размера.

Таким образом, металл-органические каркасы на основе терефталатов редкоземельных элементов являются перспективными материалами для улавливания и хранения радиоактивного йода, а сочетание экспериментальных и расчётных методов позволяет детально анализировать механизм сорбции и прогнозировать свойства новых материалов.

Литература

1. Zhang X., Maddock J., Nenoff T.M., Denecke M.A., Yang S., Schröder M. Adsorption of iodine in metal–organic framework materials // Chem. Soc. Rev. 2022. Vol. 51. P. 3243–3262.

2. Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A.H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nucl. Phys. A. 2003. Vol. 729. P. 3–128.

3. Reineke T.M., Eddaoudi M., Fehr M., Kelley D., Yaghi O.M. From condensed lanthanide coordination solids to microporous frameworks having accessible metal sites // J. Am. Chem. Soc. 1999. Vol. 121. P. 1651–1657.

4. Lammert M., Wharmby M.T., Smolders S., Bueken B., Lieb A., Lomachenko K.A. et al. Cerium-based metal organic frameworks with UiO-66 architecture: synthesis, properties and redox catalytic activity // Chem. Commun. 2015. Vol. 51. P. 12578–12581.