Генерация третьей оптической гармоники в метаповерхности с резонансом квази-ССК при нанесении квантовых точек PbS

Назаренко А.А., Волкова М.Д., Попкова А.А.

Аспирант, аспирант, старший преподаватель

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне,

факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nazarenko.aa.phys@mail.ru

Нелинейная нанофотоника на основе диэлектрических метаповерхностей с высоким показателем преломления в последние годы стала одной из наиболее активно развивающихся областей. Такие метаповерхности в отличие от своих плазмонных аналогов обладают низкими омическими потерями и способны поддерживать возбуждение как электрических, так и магнитных Ми-резонансов [3]. Высокая степень локализации поля вблизи Ми-резонансов обеспечивает эффективное усиление различных нелинейно-оптических явлений, в том числе генерации третьей гармоники (ГТГ) [2]. Особый интерес представляют квази-связанные состояния в континууме (ССК), возникающие при внесении асимметрии в элементарную ячейку метаповерхности [1]. Истинный резонанс ССК представляет собой математический объект, характеризующийся бесконечной добротностью и бесконечно малой шириной резонанса, и может существовать только в идеальных структурах без радиационных потерь. В реальных системах ССК проявляется в форме квази-ССК с конечными добротностью и шириной резонанса, что является следствием наличия поглощения и нарушения в системе инверсионной симметрии. При этом величина добротности этого резонанса определяется степенью асимметрии и может достигать очень больших значений, что делает квази-ССК эффективным инструментом для повышения эффективности нелинейно-оптических процессов, в частности генерации гармоник [5].

Интеграция таких метаповерхностей с наноразмерными излучателями, такими как коллоидные квантовые точки (КТ) открывает дополнительные возможности для управления светом на наномасштабе. В частности, применение высокодобротных метаповерхностей обеспечивает значительное усиление фотолюминесценции нанесённых на них КТ [4]. Однако влияние нанесения КТ на эффективность ГТГ в метаповерхностях, поддерживающих возбуждение резонансов квази-ССК, ещё не было изучено.

В настоящей работе исследуется генерация третьей оптической гармоники в гибридной структуре из кремниевой метаповерхности, поддерживающей возбуждение моды квази-ССК, и нанесённого на неё тонкого слоя квантовых точек сульфида свинца (PbS). Экспериментально показано, что осаждение слоя КТ вызывает красное смещение резонансной длины волны квази-ССК и приводит к возрастанию его добротности, благодаря чему повышается эффективность ГТГ. Полученные результаты демонстрируют новый подход к управлению нелинейно-оптическим откликом метаповерхностей и к созданию высокоэффективных источников света на их основе.

Литература

- Koshelev K. et al. //Physical review letters. – 2018. – Т. 121. – №. 19. – С. 193903.

- Shcherbakov M. R. et al. //Nano letters. – 2014. – Т. 14. – №. 11. – С. 6488-6492.

- Staude I., Schilling J. //Nature Photonics. – 2017. – Т. 11. – №. 5. – С. 274-284.

- Vaskin A. et al. //Nanophotonics. – 2019. – Т. 8. – №. 7. – С. 1151-1198.

- Zograf G. et al. //ACS Photonics. – 2022. – Т. 9. – №. 2. – С. 567-574.