Усиление магнитоиндуцированной модуляции интенсивности при наличии 
эффекта Гуса-Хенхен в магнитофотонных кристаллах
   Неровная Анастасия Андреевна1,2
Аспирант 1го года обучения 
1Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, факультет наук о материалах, 
Шэньчжэнь, Китай

2Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: nerovnayaaa@my.msu.ru

Активное управление характеристиками света с помощью внешних воздействий в наноструктурах является одной из актуальных задач современной нанофотоники. К числу таких эффектов относится эффект Гуса–Хенхен (ГХ) [1], представляющий собой продольный сдвиг отражённого пучка относительно положения, предсказываемого геометрической оптикой. Один из механизмов управления эффектом ГХ был исследован в работе [2]. Авторы экспериментально продемонстрировали магнитоиндуцированную модуляцию эффекта ГХ в магнитоплазмонных кристаллах, которая составила 4%, что в несколько раз превышало магнитоиндуцированную модуляцию интенсивности, измеренную интегрально по всему пучку. Использование менее поглощающих резонансных структур, в частности фотонных кристаллов, может существенно усилить данный эффект, что и исследовалось в данной работе. 
 	В качестве образца был выбран магнитофотонный кристалл (МФК) из 7 чередующихся слоев SiO2 и Ta2O5 с толщиной 132 нм и 93 нм и показателем преломления 1.46 и 2.1 соответственно. На поверхности МФК расположен магнитный слой Bi:YIG толщиной 1059 нм. Усиление эффекта ГХ происходило за счет возбуждения блоховских поверхностных волн (БПВ) лазерным излучением с длиной волны 675 нм. Максимальный эффект ГХ составил D = 34.1 мкм. При приложении внешнего магнитного поля в полярной геометрии происходит частичное преобразование TE-поляризованной блоховской поверхностной моды в TM - поляризованную плоскую волну, что вызывает заметное перераспределение интенсивности отражённого пучка. Значение магнитоиндуцированной модуляции пространственного распределения интенсивности  рассчитывается по формуле: 
   					 х=Ix,  H-Ix,  0Ix,  H+I(x,  0) 200%,
где I (x, H) и I (x, 0) — пространственные распределения интенсивности, измеренные при наличии и отсутствии внешнего магнитного поля соответственно. Максимальное экспериментальное значение магнитоиндуцированной модуляции пространственного распределения интенсивности отражённого света достигает (x) = 19.6%, что в 245 раз превышает магнитоиндуцированную модуляцию интенсивности, измеренную интегрально по всему пучку, для той же структуры. Полученный эффект может быть использован и в других магнитофотонных наноустройствах для дальнейшего усиления магнитооптического отклика, а также для задач сенсорики и управления светом.

Литература

- Goos F., Hänchen H. A new and fundamental experiment on total reflection // Ann. Phys (Leipzig). 1947. V. 1(7–8). P. 333–346

- Makarova A.V. et al. Goos–Hänchen shift spatially resolves magneto-optical Kerr effect enhancement in magnetoplasmonic crystals// ACS Photonics 2024. V.11. P.1619–1626.