Исследование зависимости антибактериальных свойств материалов на основе смесей биодеградируемый пластик-эластомер от их состава.

Мустафина А.В.1, Блинов Н.Д.2, Тертышная Ю.В.3,4, Шибряева Л.С.1,3

Студентка, 1 курс магистратуры

1 МИРЭА – Российский технологический университет, институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 
Москва, Россия

3 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

4Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

E-mail: adresanya@gmail.com

Из-за недостаточной устойчивости ряда отдельных материалов к микробным ферментам в отраслях, контактирующих с биообъектами, наиболее перспективной является разработка композиционных смесей, обеспечивающих требуемый комплекс эксплуатационных свойств. [1,2] Целью работы является определение зависимости антибактериальных свойств композиционного материала, состоящего из биодеградируемого пластика полилактида (ПЛА 4032D) и бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-28АМН), от содержания добавки эфирного масла сосны обыкновенной и мяты перечной.

В данной работе методом полива из органического растворителя – хлороформа, были получены пленки соотношениями пластик-эластомер 80/20, 50/50, а также без добавления эластомера (100/0) с применением 2-х различных добавок – эфирного масла сосны и эфирного масла мяты перечной. Далее пленки помещались в нестерильный водный раствор панкреатина, содержащий 2 грамма фермента на 1 литр воды, подвергались выдержке в данной среде в течение месяца. В ходе исследования были применены следующие методы анализа: оптическая микроскопия, ИК-спектроскопия, ДСК и ТГА анализ (совмещенный). Также были определены потери массы образцов композитов в результате воздействия патоген-контаминированной среды, выявлены их зависимости от содержания эластомерного компонента в составе смеси.

Особо значимыми являются значения степеней кристалличности и энергии активации процессов плавления, полученные методом ДСК/ТГА при исследовании образцов с добавлением 20 м.ч. БНКС-28АМН. Установленные закономерности роста степеней кристалличности позволяют заключить, что при добавлении масла сосны выдержка провоцирует структурирование, а при добавлении масла мяты имеет место аморфизация. Явление сопряжено с выражено стабильным профилем энергий активации, а следовательно, с равномерным высвобождением именно масла мяты в процессе плавления. Это указывает на потенциал к проявлению более стабильной антибактериальной активности, чем при добавлении масла сосны. Таким образом, исследование позволило установить, что образцы с массовым соотношением ПЛА/БНКС 80/20 при добавлении масла мяты перечной обладают комплексом свойств, оптимальным для проявления антибактериальных защитных свойств.

Литература

1. Оценка эффективности санитарной обработки технологического оборудования на предприятии мясоперерабатывающей промышленности / А. В. Ильякова, А. С. Гончар, Н. И. Еремеева, Ю. В. Демина // Гигиена и санитария. – 2024. – Т. 103, № 7. – С. 712-717.

2. Биодеградируемые пленочные материалы. Часть 1. Биодеградируемые пленочные материалы на основе синтетических и микробиологически синтезированных полимеров / А. Ш. Закирова, З. А. Канарская, О. С. Михайлова, С. В. Василенко // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17, № 9. – С. 155-162.