Синтез серосодержащих пористых материалов методом обратной вулканизации для сорбции ионов свинца (II) из водных растворов

Ширяева М.И, Кирокосян Д.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

РХТУ имени Д.И. Менделеева, институт химии и проблем устойчивого развития

E-mail: margaritasiraeva998@gmail.com

Загрязнение водных объектов ионами тяжёлых металлов, в частности свинца, является серьезной проблемой. Перспективным направлением является создание сорбционных материалов на основе серы, получаемых методом обратной вулканизации. [1, 2].

Синтез проводили при 160 °C в круглодонной колбе на парафиновой бане. Использовали элементную серу, темное подсолнечное масло и хлорид натрия в качестве порообразователя в массовых соотношениях 1:1:4 и 1:1:5. После охлаждения твёрдый продукт измельчали и отмывали от NaCl дистиллированной водой. Для оценки сорбции навеску полимера (0,12 г) помещали в раствор Pb(NO₃)₂ с концентрацией 10 г/л. Образцы выдерживали 48 ч в статическом (без перемешивания) и динамическом (на магнитной мешалке) режимах. После экспозиции полимеры отделяли, высушивали и взвешивали [3].

Установлено значительное увеличение массы образцов после сорбции, причём в динамическом режиме эффективность выше. Визуально наблюдалось изменение размера полимера, что подтверждает взаимодействие с ионами свинца.

Таблица 1. Изменение массы полимеров после сорбции

| Масса полимера до сорбции | Масса полимера после сорбции | M*/Mₒ |
| --- | --- | --- |
| 0,12 г (соотношение 1:1:4) | С перем. 0,7740г | В 6,4 |
|  | Без перем. 0,5401г | В 4,5 |
| 0,12г (соотношение 1:1:5) | С перем. 0,8204г | В 6,8 |
|  | Без перем. 0,8074г | В 6,7 |

Таким образом, синтезированные пористые материалы обладают высокой сорбционной способностью по отношению к ионам свинца (II). Наибольшая эффективность достигнута в динамическом режиме для состава 1:1:5. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение структуры сорбентов методами ИК-спектроскопии и электронной микроскопии, а также определение их сорбционной ёмкости и возможности регенерации. Работа соответствует Целям устойчивого развития ООН: ЦУР 6 и ЦУР 12 [4].

Литература

1. Обратная вулканизация [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.593244de-68d5c732-c5c8b949-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inverse_vulcanization (Дата обращения 26.02.2026)

2. Лурье, Ю. Ю., Гайдамак, С. В. Сорбционное извлечение ионов свинца (II) модифицированной целлюлозой // Химия растительного сырья. – 2018. – № 3. – С. 183-190.

3. Шики Л., Абидин З.З., Томас Чунг Шин Яу «Синтез пористых полисульфидов с модифицированной поверхностью из соевого масла методом обратной вулканизации и их сорбционные свойства в отношении Pb(II), Cu(II) и Cr(III)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38573576/ (Дата обращения: 27.02.2026).

4. Цели устойчивого развития ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (Дата обращения: 27.02.2026).