Способы внедрения квантовых точек CdSe@CdS в стеклянную матрицу (На примере виллемита)

Долгих А.Б., Горбунов И.С., Мурадова А.Г.

Студент, 1 курс бакалавриата

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: shpn_art@outlook.com

В настоящие время полупроводниковые квантовые точки превосходят по фотостабильности, эффективности излучения и чувствительности другие материалы[1]. Одной из проблем при внедрении квантовых точек в стеклянную матрицу, является устойчивость КТ при плавлении шихты в стекло[2].

В качестве вариантов решения проблемы были предложены 4 способа добавления квантовых точек в матрицу. Добавление квантовых точек без оболочки SiO2 в шихту. Добавление квантовых точек с оболочкой SiO2 в шихту. Добавление квантовых точек без оболочки SiO2 в расплав. Добавление квантовых точек с оболочкой SiO2 в расплав.

В результате работы были получены 4 образца велимитового стекла с интенсивностью свечения от 10 до 35 тыс. CPS, где наиболее интенсивное свечение равное 35 тыс. CPS при силе люминесценции равном 450 нм показал образец КТ с добавлением CdSe@CdS с оболочкой из SiO2 в шихту. Без добавления SiO2 КТ при температуре плавления шихты начинали окислиться и сплавляться вследствие чего интенсивность и сила люминесценции.

Литература

1. Pozas R., Orera V. M., Ocana M. Hydrothermal synthesis of Co-doped willemite powders with controlled particle size and shape //Journal of the European Ceramic Society. – 2005. – Т. 25. – №. 13. – С. 3165-3172.

2. Колобкова Е. В. Фторофосфатные стекла с полупроводниковыми нанокристаллами А4В6 //Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). – 2011. – №. 12. – С. 3-7.