Разработка и исследование лекарственных карандашей, обладающих антимикробной активностью

Киреева А.Р., Фокина А.И.,, Харина С.А., Шишкина В.В., Кухно М.Ю.

Студент, 2 курс магистратура

ВятГУ, Институт химии и экологии, Киров, Россия

E-mail: sashakir02@mail.ru

В ходе данной работы были разработаны рецептуры лекарственных карандашей (ЛК) на жировосковой основе с содержанием смолы ели в композициях от 1,0 до 15,0%.

Целью работы являлось изучение физико-химических свойств лекарственных карандашей с включением смолы ели, как антимикробного агента. Состав композиций: воск пчелиный, вазелин, парафин медицинский, смола ели обыкновенной, масла растительные (семян подсолнечника, плодов облепихи, косточек персика). Исходное сырье было стандартизовано согласно общим фармакопейным статьям. Для изготовления карандашей использовался метод выливания.

Была проведена оценка безопасности ЛК по таким показателям как: кислотное число (ГОСТ 31649-2012), температура каплепадения (ГОСТ 29188.1-91), кроющая способность при температуре 37 С (Алексеева И.В., 2022), твёрдость по Шору, антимикробная активность (ОФС.1.2.4.0010.18).

Значения кислотного числа композиций для ЛК с содержанием смолы от 1 % и до 15 % находятся в диапазоне от 4,7 до 26,7 мг КОН/г. Величина кислотного числа находилась в прямой зависимости от содержания смолы ели, персикового и облепихового масел. Согласно требованиям нормативной документации (НД) значение не должно превышать 15 мг КОН/г. Температура каплепадения находилась в интервале от 51 до 63 С. Согласно НД температура должна быть не ниже 55 С. Вероятно, на снижение величины данного показателя влияет добавление парафина, а также персикового и облепихового масел. Стойкость к истиранию ЛК находится в пределах от 9,6 до 20,0% и увеличивается по мере возрастания количества парафина в материале карандаша, твёрдость от 7 до 16 усл.ед. ЛК с содержанием смолы от 1 до 5% не обладают антимикробной активностью, о которой можно судить по небольшой зоне ингибирования роста тест культуры вокруг образца (в качестве тест культуры использовали культуру Escherichia coli). На основании результатов данного исследования были разработаны композиции с массовым содержанием смолы ели 8, 12 и 15%. Исследование этих композиций показало, что они обладают антимикробной активностью.

Кроме показателей, регламентируемых нормативной документацией, было определено количественное содержание антиоксидантов в водно-спиртовых вытяжках ЛК по авторской методике методом инверсионной вольтамперометрией, в качестве окислителя использовался пероксид водорода с концентрацией равной 0,016 мг/см3, стандартом послужил раствор абиетиновой кислоты с концентрацией 1 мг/см3. За аналитический сигнал принимали величину снижения площади пика электровосстановления пероксида водорода. Методика валидирована в соответствии с ОФС.1.1.0012. по характеристикам: линейность, прецизионность и правильность. Также в водно-спиртовых вытяжках было методом спектрофотометрии с реактивом Фолина-Чокальтеу определено содержание полифенолов. Содержание антиоксидантов увеличивается с добавлением смолы ели (от 108 до 363 мг/г карандаша), но введение персикового и облепихового масла уменьшает их выход в экстрагент. Количество полифенолов уменьшается в соответствии с снижением содержания пчелиного воска (от 14,8 до 5,3 мг/г карандаша), так как он богат полифенольными соединениями.

Из разработанных композиций, согласно исследованиям, ЛК с содержанием смолы ели от 8 до 15% имеют потенциал дальнейшего изучения и использования в терапевтических целях.