Кристаллические двойные фосфаты титана и циркония как перспективные неорганические УФ-фильтры

Кожух М.А.1,2, Козлов Д.А.1, Шейченко Е.Д. 1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

1 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия

E-mail: makozhukh@edu.hse.ru

В настоящее время в качестве неорганических УФ-фильтров преимущественно применяют оксиды титана и цинка. Одним из ключевых их недостатков является высокая фотокаталитическая активность нанодисперсных частиц, сопровождающаяся генерацией активных форм кислорода. По литературным данным, фосфаты титана и циркония, напротив, характеризуются заметно более низкой фотокаталитической активностью, а в сочетании со способностью поглощать ультрафиолетовое излучение это делает их перспективными объектами для использования в составе солнцезащитных средств.

Фосфаты титана и циркония образуют широкий класс неорганических соединений, среди которых особый интерес представляют материалы со слоистой структурой, например α-MIV(HPO₄)₂·H₂O (MIV = Ti, Zr). Наличие межслоевого пространства в подобных структурах позволяет предполагать возможность интеркаляции в него различных органических УФ-фильтров, что открывает путь к созданию гибридных материалов с улучшенными фотопротекторными свойствами.

Целью данной работы было разработать подход к синтезу УФ-защитных материалов на основе слоистых двойных фосфатов титана и циркония. Фосфаты титана, циркония и их твердые растворы получали гидролизом соответствующих прекурсоров в растворах фосфорной кислоты при 25–100˚C, а также в гидротермальных условиях (180˚C). Проведено исследование их однородности, фазового и элементного состава, а также термического поведения с идентификацией продуктов на каждой стадии отжига.

Показано, что удаётся синтезировать кристаллические фосфаты титана и циркония и что понижение температуры синтеза расширяет область существования однофазных твердых растворов α-TixZr1-x(HPO₄)₂·H₂O при x = 0-1. Установлено, что термическое разложение этих твердых растворов протекает в две стадии с образованием пирофосфатов состава TiₓZr1-xP₂O₇ при сохранении однородности фазового состава и морфологии частиц.

Оценка солнцезащитных характеристик (SPF, UVAPF) синтезированных фосфатов титана и циркония показала монотонное уменьшение эффективности по мере увеличения доли циркония в твердых растворах.

Таким образом, полученные в работе слоистые фосфаты титана и циркония представляют собой перспективные компоненты УФ-протекторных систем и могут рассматриваться как неорганическая матрица для создания гибридных УФ-фильтров.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 23-73-10088