Получение стабильных аморфных фосфатов магния и их использование в качестве носителей для доставки белков

Шуленков А.А.1, Голубчиков Д.О.1,2, Евдокимов П.В.1,2, Путляев В.И.1,2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: andrejsulenkov@gmail.com

Аморфные фосфаты кальция и магния вызывают значительный интерес в качестве материалов для регенеративной медицины благодаря высокой удельной поверхности и способности к контролируемому высвобождению биологически активных молекул [1]. Фосфаты магния, являясь биосовместимыми резорбируемыми материалами, представляют особый интерес, однако их аморфные формы часто характеризуются низкой стабильностью и склонностью к быстрой кристаллизации в физиологических средах.

Целью настоящей работы являлось получение стабильных аморфных фаз, исследование границ существования аморфного фосфата магния в зависимости от условий синтеза (pH, соотношение Me/P, введение ионов Ca²⁺) и оценка перспектив использования полученных материалов для сорбции модельного белка (БСА). Было показано, что путем варьирования рН среды и соотношения Me/P возможно получение аморфной фазы, которая кристаллизуется в течение суток. Основным продуктом кристаллизации являлся ньюберит (MgHPO₄·3H₂O) в слабокислой среде и основный фосфат магния (Mg₂(PO₄)OH) при повышении рН. Введение кальция в раствор в процессе синтеза приводит к стабилизации аморфного состояния, по-видимому, в соответствии с ранее выдвинутой гипотезой [2]. Дальнейшая работа была направлена на изучение сорбционной емкости мезопористых порошков фосфатов магния, а также исследованию профилей высвобождения модельного белка как с частиц, так и из композитных полимер-неорганический составов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 23-79-10103.

Литература

1. Babaie E., Ren Y., Bhaduri S.B. Microwave sintering of fine grained MgP and Mg substitutions with calcium and strontium // Ceramics International. 2020. Vol. 46. P. 18258-18265.

2. Zuev D.M., Golubchikov D.O., Evdokimov P.V. et al. Synthesis of Amorphous Calcium Phosphate Powders for Production of Bioceramics and Composites by 3D Printing // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. Vol. 67. P. 940-951.