Гетерокатионные металл-органические каркасы на основе терефталата кальция: синтез и деградация в водных растворах

Шестакова Э.Е.1, Леонтьев Н.В.2, Путляев В.И.2

Студент, 1 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ShestakovaEE@my.msu.ru

Разработка эффективных систем доставки лекарств, обеспечивающих их пролонгированное высвобождение, является критически важным направлением для регенеративной медицины и тканевой инженерии, в частности, в области восстановления костных дефектов. Перспективным решением представляется использование металл-органических каркасов (англ. MOF – Metal-Organic Frameworks). Способность MOF к пролонгированному высвобождению активных веществ обусловлена их развитой поровой структурой, регулируемой топологией каркаса. Кроме того, терапевтический эффект может быть дополнительно усилен при использовании MOF, в которых полезную биологическую функцию выполняют не только загруженные препараты, но и сами структурные компоненты.

MOF на основе катионов кальция перспективны для адресной доставки препаратов в твёрдые ткани организма, в частности, в костную ткань, ввиду значимости ионов Ca2+ в процессах остеогенеза. Внедрение в структуру MOF гетерокатионов с выраженным биохимическим действием: Mg2+, Sr2+, Cu2+, Zn2+ – делает возможным увеличение остеоиндуктивного потенциала системы (то есть наделяет её способностью запускать и ускорять процессы роста костной ткани) за счёт пролонгированного высвобождения биологически активных ионов. В данном контексте металл-органические каркасы предлагается рассматривать не только как носители органических лекарственных соединений, но и как платформы для контролируемой доставки ионов, способных непосредственно влиять на процессы остеогенеза, что представляет интерес для разработки новых стратегий фармакотерапии для регенерации костных дефектов.

Сольвотермальным методом в среде диметилформамида (DMF), либо в смеси DMF и триэтиламина в интервале температур от 120 °С до 170 °С получен MOF на основе терефталат-аниона (BDC2–) состава Ca1–x(Mg, Sr, Zn, Cu)x(BDC)(DMF)(H2O), где x = 0.2–0.8. С ацетатами в качестве источника катионов был получен MOF, изоструктурный Ca(BDC)(DMF)(H2O) (пространственная группа P-1, a = 12.472(1), b = 10.2008(9), c = 6.7032(6), α = 107.347(7), β = 104.588(7), γ = 66.987(6)). С использованием нитратов в качестве источника катионов получен MOF орторомбической модификации (пространственная группа Pnma, a = 11.0093(9), b = 6.7461(7), c = 18.603(2)). Данные термического анализа показывают, что окислительное разложение MOF происходит при температурах выше 300 °С. Выдерживание порошковых образцов MOF при 180 °С позволяет удалить кристаллизационный DMF с сохранением структуры каркасов, что может быть использовано для получения каркасов с большей удельной площадью поверхности.

Применимость MOF для пролонгированного высвобождения лекарственного препарата может быть оценена построением профилей деградации в модельных физиологических растворах, которые будут определяться природой координационных связей, ионным составом раствора, присутствием конкурирующих лигандов, а также морфологией и размерами частиц. В работе представлены результаты оценки деградации синтезированных терефталатных MOF в модельных растворах при помощи спектрофотометрического определения высвобождаемого в раствор лиганда.