Многостенные углеродные нанотрубки в качестве стабилизирующей токопроводящей добавки для высокоемких кремнийсодержащих анодов литий-ионных аккумуляторов

Абдуджабборов К. А.1, Исокжанов Ш. Ш.1, Каракулина О. М.1, Чупин С. В.2, Кривецкий В. В.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),ФЭФМ, Москва, Россия

2Новосибирский государственный университет, Центр НТИ по новым функциональным материалам, Новосибирск, Россия

E-mail:abdudzhabborov.ka@phystech.edu

Анодные материалы на основе кремния являются перспективными для создания литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) с повышенной удельной ёмкостью. Однако, помимо значительного объемного расширения (более 300%) в процессе литирования, приводящего к механической деградации электрода [1], кремний характеризуется низкой собственной электропроводностью, что ограничивает скорость электронного транспорта. Введение многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в состав анодного композита позволяет сформировать проводящую, механически прочную сеть, способную компенсировать механические напряжения, обеспечить эффективный электронный транспорт и стабилизировать межфазный слой SEI. Подбор оптимальной длины МУНТ ранее проводился только для анодов на основе наночастиц кремния (~50 нм) и SiOx/C материалов [2, 3], тогда как влияние длины МУНТ на Si/C композиты, содержащие микронные частицы, не были изучены.

В настоящей работе впервые исследовано влияние длины МУНТ на электрохимические свойства анодов на основе кремний-углеродного композита, содержащего ~10 мкм частицы кремния и графита. Были приготовлены водные суспензии МУНТ (0,8 мас.%), стабилизированные 0,8 мас.% карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с разной длиной трубок (длинные –16 мкм, короткие – 10 мкм).Для сравнения, также были испытаны коммерческие УНТ марки GLNA-H4 (Gelon Lib Group Co., China).

Проведенные исследования показали, что использование полученных суспензий МУНТ с КМЦ способствует улучшению электрохимических характеристик кремний-углеродных анодов по сравнению с коммерческими аналогами. В полуячейках использование МУНТ обеспечило более высокую начальную разрядную ёмкость (632 мАч/г) и кулоновскую эффективность первого цикла (97,3%), тогда как для коммерческих УНТ эти показатели составили 616 мАч/г и 93,7% соответственно. Испытания в полных ячейках подтвердили стабильную работу анодов с предлагаемыми МУНТ, а также было продемонстрировано преимущество коротких МУНТ перед длинными, которые позволили улучшить циклический ресурс после 28 циклов с 92,1% до 94,3%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Госзадание 075-03-2026-305, проект № FSMG-2024-0046).

Литература

1. He Z. et al. Advances in Carbon Nanotubes and Carbon Coatings as Conductive Networks in Silicon-based Anodes // Adv. Funct. Mater. 2024. V. 34(48): 2408285.

2. Cho, Y., Piao, Y. Shortly Cut Carbon Nanotube as a Conductive Additive for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries // ACS Omega 2025. V. 10(4). P. 19614–19624.

3. He Z. et al. The acupuncture effect of carbon nanotubes induced by the volume expansion of silicon-based anodes // Energy Environ. Sci., 2024. V. 17(10). P. 3358-3364