Самоорганизующиеся полимеры как эффективный дырочно-транспортный слой в перовскитных солнечных батареях

Попова А.А.1,2, Литвиненко В.В.2, Агапитова М.М.2 Аккуратов А.В3, Теплякова М.М.2, Лучкин С.Ю.2, Травень В.Ф.1

Студентка, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

3Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: Alina.Popova@skoltech.ru

Перовскитные солнечные батареи (ПСБ) на основе галогенидов свинца представляют собой одно из наиболее перспективных направлений фотовольтаики. За последние годы их эффективность преобразования энергии значительно возросла, превысив 26% [1]. Тем не менее, для коммерческого использования этой технологии необходимо решить ряд серьёзных проблем. В частности, остаются нерешенными вопросы, связанные с неполным извлечением носителей заряда и рекомбинационными потерями на границах раздела. Образование дефектов на поверхности перовскита и на интерфейсах с функциональными слоями существенно снижает рабочие характеристики и долговременную стабильность устройств.

Важным направлением в совершенствовании ПСБ является поиск и разработка эффективных дырочно-транспортных материалов (ДТМ). В последнее время особое внимание привлекают самоорганизующиеся молекулы (СОМ), способные формировать ультратонкие монослои на поверхности проводящих оксидов. По сравнению с традиционными ДТМ, СОМ обладают рядом преимуществ: они образуют стабильные покрытия, способствующие снижению плотности поверхностных дефектов, улучшению кристаллизации перовскитного слоя и, как результат, повышению эффективности и стабильности ПСБ [2].

В данной работе представлены дизайн, синтез и характеристика нового самоорганизующегося полимерного материала. Разработанный сополимер на основе триариламина и карбазола, функционализированный фосфоновой кислотой, исследован методами гель-проникающей хроматографии, УФ-видимой спектроскопии, циклической вольтамперометрии и ЯМР-спектроскопии. Применение полученного СОМ в качестве ДТМ в ПСБ n-i-p конфигурации позволило достичь эффективности 17,7%. В дальнейшем планируется изучение самоорганизации полученного СОМ на пленках оксидов металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке совместного гранта NJU-Skoltech (Проект 1-NJU-0005).

Литература

1. Han, J.; Park, K.; Tan, S.; Vaynzof, Y.; Xue, J.; Diau, E. W.-G.; Bawendi, M. G.; Lee, J.-W.; Jeon, I. Perovskite solar cells // Nat. Rev. Methods Primers. 2025. Vol. 5. № 1. P. 3.

2. Galvis, C. E. P.; Ruiz, D. a. G.; Martínez-Ferrero, E.; Palomares, E. Challenges in the design and synthesis of self-assembling molecules as selective contacts in perovskite solar cells // Chemical Science. 2024. Vol. 15. № 5. P. 1534-1556.