Получение гибридных галогенопоюмбатов из лактонов

Тан Д.1, Ли М.1, Петров А.А.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Факультет наук о материалах, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

2Лаборатория новых материалов для солнечной энергетики

Факультет наук о материалах, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия

E-mail: 2394093696@qq.com

Гибридные галогеноплюмбаты со структурой перовскита стали в последнее время одним из самых перспективных материалов для солнечных батарей, светодиодов, лазеров и сенсоров, благодаря своим выдающимся оптическим и электронным свойствам (высокий коэффициент поглощения, высокая проводимость, интенсивная люминесценция и др.). [1, 2]

Целью данной работы являлось получение кристаллов гибридных галогеноплюмбатов из гамма-бутиролактона, гамма-валеролактона, дельта-валеролактона и эпсилон-капролактона. В ходе работы было обнаружено, что MAPbI3 и FAPbI3 обладают высокой растворимостью в данных лактонах (>1M при 20 °С) и впервые была определена температурная зависимость растворимости MAPbI3 и FAPbI3 в данных растворителях в диапазоне 20 – 90 °С (рис. 1).

Рис. 1. Растворимость MAPbI3 и FAPbI3 в гамма-бутиролактоне (литературные данные), а также в гамма-валеролактона, дельта-валеролактона и эпсилон-капролактона (измеренные значения).

В работе были получены кристаллы MAPbI3 и FAPbI3 из гамма-валеролактона, дельта-валеролактона и эпсилон-капролактона методами нагрева раствора и диффузии паров дихлорметана и уточнены параметры элементарной ячейки полученных кристаллов. В ходе in-situ рентгенодифракционных экспериментов были изучены продукты кристаллизации MAPbI3 и FAPbI3 из гамма-валеролактона, дельта-валеролактона и эпсилон-капролактона. Кроме того, из гамма-валеролактона и эпсилон-капролактона получены плёнки MAPbI3 и на их основе впервые собраны и охарактеризованы солнечные элементы.

Литература

1. Murali B. et al. Single Crystals: The Next Big Wave of Perovskite Optoelectronics // ACS Mater Lett. American Chemical Society, 2020. Vol. 2, № 2. P. 184–214.

2. Yin W.J. et al. Halide perovskite materials for solar cells: A theoretical review // J Mater Chem A Mater. Royal Society of Chemistry, 2015. Vol. 3, № 17. P. 8926–8942.