Гидротермальный синтез наночастиц оксида олова для применения в качестве электрон-транспортного слоя в перовскитных солнечных элементах

Горбачев П.Е., Живчикова A.Н., Королева Е.А., Теплякова М.М., Лучкин С.Ю.

Студент, 1 курс магистратуры

Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: GorbachevPE03@yandex.ru

В настоящее время перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) представляют собой быстро развивающуюся область технологий солнечной энергетики благодаря своей замечательной эффективности преобразования света (26,7%) [1], что делает их конкурентоспособными по сравнению с традиционными солнечными элементами на основе кремния.

Важнейшим компонентом, обеспечивающим превосходные характеристики ПСЭ, является электрон транспортный слой (ЭТС). ЭТС отвечает за транспорт фотогенерируемых электронов из слоя перовскита к электрон собирающему электроду.

Оксид олова (IV) является одним из наиболее перспективных материалов для использования в качестве ЭТС благодаря широкой запрещенной зоне, хорошему пропусканию света, высокой подвижности носителей заряда и химической стабильности [2]. В литературе описано множество методик синтеза оксида олова (IV) (SnO2), однако они часто не позволяют достичь оптимальных физико-химических и пленкообразующих характеристик SnO2 [3]. Стоит также отметить, что импорт коллоидных растворов наночастиц оксида олова в настоящее время невозможен для отечественных потребителей. Поэтому, важной задачей является создание воспроизводимого и масштабируемого метода синтеза SnO2, обладающего необходимыми свойствами для применения в ПСЭ.

В данном исследовании мы представляем гидротермальный метод синтеза наночастиц SnO2, который позволяет получать наночастицы однородного размера, хорошо диспергированные в водных растворах и образующие однородную пленку при нанесении их из раствора. Солнечные элементы, содержащие синтезированный SnO2, демонстрируют высокие эффективности до 18,6%. Кроме того, мы продемонстрировали возможность масштабирования синтеза SnO2, что необходимо для интеграции материала в фотоэлектрические устройствах большой площади.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 24-73-00331).

Литература

1. Zhou J. et al. Highly efficient and stable perovskite solar cells via a multifunctional hole transporting material //Joule. – 2024. – Т. 8. – №. 6. – С. 1691-1706.

2. Liang J. et al. Achieving high open-circuit voltage on planar perovskite solar cells via chlorine-doped tin oxide electron transport layers //ACS applied materials & interfaces. – 2019. – Т. 11. – №. 26. – С. 23152-23159.

3. Chang C. Y. et al. High-performance, air-stable, low-temperature processed semitransparent perovskite solar cells enabled by atomic layer deposition //Chemistry of Materials. – 2015. – Т. 27. – №. 14. – С. 5122-5130.