Исследование влияния модификации сажи на ее элеткрохимические свойства по отношению к паре VO2+/VO2+

Бревда М.А., Дерябина Е.О., Зуева В.В., Воропай А.Н.

Студент, 4 курс бакалавриата

Государственный университет «Дубна», факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия

E-mail: auu0400@gmail.com

Проточные ванадиевые батареи привлекают большое внимание в последние 10–15 лет в связи с использованием их в качестве накопителей для альтернативной энергетики [1]. Одним из основных элементов проточной батареи является стек. Однако, на сегодняшний день КПД стеков находится на уровне 65–70 %, ввиду использования углеродного войлока в качестве электродов. Для повышения КПД мжно испоьзовать новые материалы с развитой удельной поверхностью. На роль таких материалов могут использоваться нано дисперсные углеродные материалы, например, углеродная сажа [2,3].

В данной работе использовалась сажа СН210, которая предварительно обрабатывалась в нитрующей смеси (HNO3:H2SO4 1:3) при 40 градусах в течение 30 мин и наносилась на платиновую пластинку с ПВДФ как связующим (10:1 по массе).

В результате по данным ЦВА (трехэлектродная ячейка, рабочий электрод - платина, противоэлектрод - стеклоуглерод, электрод сравнения - ХСЭ, измерение в электролите состава: VO2+ 0.05 М, VO2+ 0.05 М и SO42- 1 М) константа скорости электрохимической реакции возросла с 2.02 до 3.93 мкм/с при скорости сканирования 20 мВ/с. Расчет проводился согласно скорректированному уравнению Клинглера-Кочи [4]. Также из данных отношения пиков тока видно, что обработка кислотой повышает обратимость электрохимической реакции. При этом формальный потенциал остается на одном уровне и составляет 813–814 мВ (экстраполяция на значение скорости сканирования 0 мВ/с). Из данных аппроксимации интенсивности пика от корня скорости сканирования определено по уравнению Ренлдса-Шевчика, что площадь активной поверхности увеличивается после модификации в 1.5–2 раза. Это может быть связано как с увеличением доли поверхностных групп, так и с эрозией поверхности сажи и создании на ней пористой структуры.

Увеличение количества кислородных поверхностных групп опредеелно кондуктометрическим титрованием по методу Боэма [5]. Видно, что общее количество кислотных групп выросло с ~20 мкмоль/г до 2.58 ммоль/г.

Таким образом в работе показано, что модификация сажи увеличивает ее электрокаталитическую активность по отношению к паре VO2+/VO2+.

Литература

1. Jiang H.R., Sun J., Wei L., Wu M.C., Shyy W., Zhao T.S. A high power density and long cycle life vanadium redox flow battery // Energy Storage Materials. 2020. Vol. 24. P. 529.

2. Voropay A.N., Vladimir E.D., Osetrov E.S. et al. The Effect of the Thickness of a Carbon-Black Active Layer on the Properties of Combined Electrodes in a Cell of the Vanadium Redox Flow Battery // Russian Journal of Electrochemistry. 2024. Vol. 60, No. 11. P. 913–921.

3. Voropay A.N., Deryabina E.O., Zueva V.V. et al. Layered Electrodes for Energy-Efficient Flow Vanadium Batteries // Chemistry for Sustainable Development. 2024. Vol. 32, No. 6. P. 719–725.

4. Agarwal R. Correction to the conventional Klingler-Kochi method for accurate assessment of electrochemical kinetic parameters utilizing cyclic voltammetry // Electrochimica Acta. 2025. Vol. 525. Art. 146081.

5. Goertzen S.L., Thériault K.D., Oickle A.M., Tarasuk A.C., Andreas H.A. Standardization of the Boehm titration: Part I. CO₂ expulsion and endpoint determination // Carbon. 2010. Vol. 48, No. 4. P. 1252–1261.