Исследование влияния растворителей на фазовую стабильность тонких пленок и солнечных элементов из перовскитов на основе формамидиниевого катиона

Емцов Д.А., Парфенова О.Р.

Студент, 2 курс магистратуры

Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия.

E-mail: Daniil.Emtsov@skoltech.ru

Рост потребности в генерации электроэнергии стимулирует развитие кремний-перовскитных тандемных солнечных батарей, в которых верхняя ячейка должна иметь широкую запрещённую зону (Eg >1.6-1.7 эВ) для эффективного использования высокоэнергетической части солнечного спектра [1]. Широкозонные перовскиты, обладающие оптимальными оптическими свойствами фазово нестабильны: при рабочих условиях они склонны переходить в низкотемпературную нефотоактивную δ-фазу, что ухудшает генерацию тока и долговременную стабильность устройств [2]. Для исследования и подавления этого процесса выбран перовскит состава FAPbI3 как модельное соединение, демонстрирующее тот же конкурентный α-δ переход и высокую чувствительность к кинетике кристаллизации [3]. Стабилизация фоточувствительной α-фазы достигается с помощью инженерии растворителей, позволяя контролировать кристаллизацию, стабилизировать фотоактивную α-фазу и снижать дефектность плёнок [4].

Тонкие плёнки FAPbI3 были получены методом центрифугирования (spin-coating) в инертной атмосфере N2-перчаточного бокса с последующим термическим отжигом при 150 С0 в течении 10 минут. Для приготовления прекурсорного раствора использовали формамидиний иодид (FAI) и иодид свинца (PbI2), которые смешивали в стехиометрическом соотношении и полностью растворяли в DMF до образования 1.5 M маточного раствора. Для формирования бинарных композиций растворителей маточный раствор разбавляли растворителями DMSO, NMP, AcN, обеспечивая конечную концентрацию 1.0 M и содержание сорастворителей 0,5 и 1 моль. Растворы выдерживали ночь для стабилизации прекурсорных комплексов. Пленки наносили при 5000 оборотах с динамическим добавлением 120 мкл антирастворителя (хлорбензол). Аналогично были произведены устройства состава ITO/SnO2/PCBA/FAPbI3/PTAA/V2O5/Ag.

Пленки были исследованы методами рентгенофазового анализа, атомно-силовой микроскопии, оптическое поглощение плёнок исследовали методом спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, с устройств были сняты вольтамперные характеристики.

Согласно полученным данным, добавление 0,5М NMP к раствору FAPbI3 значительно улучшает морфологию полученных пленок и подтверждается большей эффективностью устройств относительно референсной DMF системы. Добавление DMSO напротив, приводит к ухудшению морфологии и снижению эффективности устройств.

Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.т.н., Лучкину Сергею Юрьевичу.

Литература

1. J. Huang and L. Mao, “A Review on Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells: Current Status and Future Challenges,” Energies, vol. 18, no. 16, p. 4327, Aug. 2025, doi: 10.3390/en18164327.

2. F. Pei, Q. Chen, and Y. Jiang, “Stability of Wide-Bandgap Perovskites for Tandem Applications: A Review,” Energy Mater Adv, vol. 6, p. 0172, Jan. 2025, doi: 10.34133/energymatadv.0172.

3. L. Zhang et al., “Crystallization kinetics‐driven defect landscape in wide‐bandgap perovskite solar cells: Mechanistic elucidation and multiscale regulation strategies,” Information & Functional Materials, vol. 2, no. 3, pp. 234–250, Sept. 2025, doi: 10.1002/ifm2.70003.

4. X. Cui, J. Jin, Q. Tai, and F. Yan, “Recent Progress on the Phase Stabilization of FAPbI3 for High‐Performance Perovskite Solar Cells,” Solar RRL, vol. 6, no. 10, p. 2200497, Oct. 2022, doi: 10.1002/solr.202200497.