Разработка прототипа микроэлектронного компонента на основе структуры C60F18/GeO2/Ge с управляемой проводимостью

Шрамков Е.А.1,2,3, Чумаков Р.Г.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт», Москва, Россия

3Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия

E-mail: egor@shramkov.ru

Создание микроэлектронных компонентов с возможностью динамического управления проводимостью является одной из ключевых задач современной наноэлектроники. Перспективным подходом к её решению выступает использование слоёв полярных молекул, адсорбированных на поверхности полупроводника. Изменение ориентации или плотности таких молекул позволяет модулировать электростатическое поле в приповерхностной области и, как следствие, проводимость подложки [1].

В качестве материала для молекулярного слоя выбран фторид фуллерена C60F18, обладающий высоким дипольным моментом (~10 D) и способностью к самоорганизации [2]. Однако его практическое применение ограничивается возможностью дефторирования. Для реализации физической адсорбции, требуется подложка с минимальным химическим сродством к фтору.

В работе предложен комбинированный подход, включающий квантово-химическое моделирование в рамках теории функционала плотности (DFT), более подробное описание используемой математической модели приведено в [3] и экспериментальную верификацию методом фотоэлектронной спектроскопии с высоким разрешением на станции наноФЭС Курчатовского синхротронного источника [4]. Образцы структуры C₆₀F₁₈/GeO₂/Ge готовились in situ, что исключило влияние атмосферных загрязнений. Расчеты проводились с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт» (http://ckp.nrcki.ru/).

Расчёты энергии адсорбции на один F для различных подложек дали следующие значения: Au (−0,22 эВ), GeO2 (−0,17 эВ), графен (−0,16 эВ). Полученные величины характерны для физической адсорбции и указывают на предпочтительность использования GeO2 и графена. Экспериментально подтверждено формирование сплошного монослоя GeO2 на поверхности Ge(111) с толщиной, соответствующей расчётной. Для слоя C60F18 установлен механизм физической адсорбции и отсутствие островкового роста, что согласуется с ван-дер-ваальсовым взаимодействием. Попытки визуализации методом сканирующей туннельной микроскопии не увенчались успехом из-за прилипания молекул к игле, что косвенно подтверждает малую энергию связи.

Таким образом, разработанная методика позволяет создавать прототипы микроэлектронных компонентов с управляемой проводимостью на основе структуры C60F18/GeO2/Ge, где диэлектрический слой GeO2 обеспечивает физическую адсорбцию и предотвращает дефторирование.

Литература

1. Bairagi K. et al. // Surf. Sci. 2015. V. 641. P. 248. https://doi.org/10.1016/j.susc.2015.05.020

2. Shramkov E. A. et. al. // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2025. V 19(2), P. 460–464. https://doi.org/10.1134/S1027451025700685

3. Гудкова С.А. и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Химия». 2026. Т. 18, №1. С. 162-166. https://doi.org/10.14529/chem260113

4. Лебедев А.М. и др .// Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2021. № 10. С. 44. https://doi.org/10.31857/S1028096021100125