# Влияние добавок хлоридов алкиламмония на кристаллизацию и оптоэлектронные характеристики светопоглощающих пленок гибридных галогеноплюмбатов для солнечных элементов

Мисютин В.А., Белич Н.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: misyutinva@my.msu.ru

Один из способов улучшения характеристик светопоглощающих плёнок гибридных перовскитов – введение добавок хлоридов в материал. Отмечается, что добавки на основе Cl увеличивают длину диффузии носителей заряда в перовските, повышая эффективность переноса заряда в целом. Систематическое сравнительное исследование влияния ряда летучих хлоридных добавок с различными органическими катионами на кристаллизацию гибридных галогенплюмбатов со структурой перовскита сложного трёхкатионного состава позволит выявить неочевидные зависимости и уточнить механизмы их действия. Целью исследования является установление влияния добавок MACl, PACl, DMACl и FACl в раствор прекурсоров перовскита на морфологию, функциональные свойства и фото-термостабильность светопоглощающих плёнок.

В ходе работы были сделаны серии тонких плёнок смешаннокатионного гибридного перовскита (FA0.95MA0.05)0,95Cs0.05Pb(I0,95Br0,05)3, отожжённых при 125°C и 150°C в течение 30/60 минут с добавкой MACl в количестве 30%, а также других органических хлоридов таких как PACl, FACl и DMACl в количестве от 5% до 20%. Согласно данным РФА во всех плёнках, кроме пленки с добавкой 10% FACl, отожжённых при 150⁰С образовалась примесь иодида свинца, связанную с частичным разложением перовскита из-за испарения органических компонентов.

Согласно данным фотолюминесцентной спектроскопии максимальная интенсивность фотолюминесценции, соответствующая меньшей плотности дефектов, наблюдается для контрольного образца с добавкой 30% MACl, следующие по интенсивности идут образцы с содержанием добавочного PACl и DMACl, отожжённые при 150⁰С. Наблюдается смещение спектров в сторону уменьшения длины волны, что свидетельствует об увеличении оптической ширины запрещенной зоны, что в литературе часто интерпретируют как уменьшение плотности неглубоких дефектных состояний в материале. Предположительно это может быть связано с наличием хлорид ионов на границе зёрен, что не только пассивирует дефекты, но и частично замещает иодид ионы в кристаллической решетке, что может приводить к образованию хлоридной фазы FAPbCl3 и MAPbCl3.

Изготовлены прототипы солнечных элементов на основе плёнок " (FA0.95MA0.05)0,95Cs0.05Pb(I0,95Br0,05)3+30%MACl" c архитектурой "ITO / PTAA / перовскит / C60 / BCP / Cu / SiOx" с 5% PACl. Установлено, что добавление малого количества PACl ухудшает приборные характеристики элементов. Это может быть связано с ухудшением контакта между светопоглощающим слоем и транспортным слоем из-за возникновения «полостей» замеченных на снимках АСМ.