Контролируемый синтез фотонных кристаллов на основе анодного оксида алюминия в растворе гидросульфата натрия

Фрундина В.С.1,2, Кушнир С.Е.1,2, Напольский К.С.1,2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: frundinavs@my.msu.ru

Фотонные кристаллы (ФК) представляют собой перспективный материал в сфере современных оптических технологий благодаря своей способности контролировать распространение света. К их основным областям применения относят оптические фильтры и фотокатализаторы [1]. Структура ФК характеризуется периодической модуляцией показателя преломления в одном, двух или трёх независимых направлениях с периодом, сопоставимым с длиной волны света. В данной работе представлен синтез одномерных ФК методом анодирования алюминия с использованием режима анодирования U(L) [2], который регулирует напряжение (U) в соответствии с длиной оптического пути (L). Такой подход позволяет точно контролировать толщину и эффективный показатель преломления пористых слоёв, тем самым управляя периодичностью структуры.

В рамках работы был адаптирован режим U(L) для синтеза ФК при комнатной температуре в более безопасном электролите — гидросульфате натрия (NaHSO4). Мы полагаем, что свойства плёнок, выращенных при постоянном напряжении, описывают свойства слоёв периодической структуры, сформированной при тех же напряжениях. Были получены плёнки анодного оксида алюминия (АОА) с различным средним временем травления пор (tₑ) в 2М NaHSO4 при 20 °C. По спектрам пропускания, зарегистрированным при различных углах падения, были определены толщина и эффективный показатель преломления (neff) плёнок АОА. Анализ двулучепреломления [3] позволил определить пористость (p) и установить зависимость показателя преломления стенок пор (nw) от длины волны (λ). Согласно аппроксимации экспериментальной зависимости neff(tₑ, U) с учётом nw(p), скорость растворения стенок пор составила 1,62±0,06 нм/ч, что ниже 2,21±0,03 нм/ч для 2М H2SO4 при 19,3 °C [4].

Режим анодирования U(L) был реализован для синтеза одномерных ФК с заданным положением фотонной запрещённой зоны (λ0) путём периодического изменения напряжения в диапазоне 15–20 В, при этом количество циклов в профиле анодирования составляло 100:

U(L)=17,5+2,5∙sin4πLλ0-π2.	(1)

Экспериментально измеренные положения фотонной запрещённой зоны отклоняются от заданных значений на ≤0,6% в диапазоне 250–1500 нм, при этом продолжительность синтеза не превышает 6 ч. Коэффициент добротности фотонных запрещённых зон варьируется от 39 до 52. Таким образом, синтез в предлагаемых условиях (2М NaHSO4, 20 °C) не только является более быстрым и менее токсичным, но и значительно повышает точность достижения заданного положения фотонной запрещённой зоны.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 25-23-20180.

Литература

1. Chen H. et al., Advances in photonic crystal research for structural color // Adv Materials Technologie 2025. Vol. 10. P. 2400865.

2. Komarova T.Yu., Kushnir S.E., Napolskii K.S., Nanoscale photonic barcodes based on anodic alumina photonic crystal heterostructures: implications for optical communications, data storage, and sensing // ACS Appl. Nano Mater. 2024. Vol. 7. P. 21882.

3. A.A. Noyan, K.S. Napolskii, Birefringence in anodic aluminum oxide: an optical method for measuring porosity // Mater. Adv. 2022. Vol. 3. P. 3642–3648.

4. Sadykov A.I. et al., Kinetics of the formation and dissolution of anodic aluminum oxide in electrolytes based on sulfuric and selenic acids // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. Vol. 66. P. 258.