Исследование кинетики роста массива нанопроволок теллура, полученных электролитическим осаждением

Резванов А.Г.1, Долуденко И.М.2, Чернышова О.В.1, Каневский В.М.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1ФГБОУВО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва, РФ

2Отделение институт Кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ

E-mail: rezvanov.a.g@mail.ru

Теллур и его соединения с металлами представляют значительный интерес как перспективные материалы для наноэлектроники, сенсорных и термоэлектрических применений. Это обусловливает интерес к работам по разработке наиболее стабильного, технически доступного и масштабируемого метода получения различных структур, в том числе наноструктур на основе соединений M-Te (M – переходные металлы). Наиболее выгодным для массового производства является метод электроосаждения, за счет своей вариативности, возможности к широкому масштабируемости и технической доступности. При этом данный метод хорошо подходит как для получения тонких пленок, так и различных наноструктур, например, нанопроволок. В связи с этим, исследование кинетики электролитического осаждения наноструктур, в виде массивов нанопроволок теллура, является актуальной задачей.

Объектом исследования являлись нанопроволоки теллура, выращенные путем электрохимического осаждения в поры трековых мембран с использованием потенциостата-гальваностата PS-50 (Electrochemical Instruments, Россия) в режиме постоянного напряжения 1,8 вольт на ячейке и концентрации 0,1М TeO2. Полученные образцы были исследованы с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6000PLUS (JEOL Ltd., Япония).

В ходе эксперимента была установлена зависимость длины нанопроволок от времени роста. Также, для сравнения, в аналогичных условиях, была получена зависимость роста нанопроволок меди. Экспериментальные данные показали, что зависимость длин нанопроволок теллура и меди аппроксимируется полиномами второй степени, что свидетельствует о нелинейном характере роста, а также о сходстве протекающих процессов при осаждении металлов и металлойдов.

Нелинейный характер зависимости обусловлен скачком тока в начале осаждения и насыщенностью электролита вблизи рабочей зоны, а затем резким обеднением электролита вблизи рабочей зоны в виду длинного диффузионного слоя образуемым поровым каналом матрицы[2]. Полученные результаты имеют практическое значение для управления процессом электрохимического синтеза нанопроволок теллура и разработки методики синтеза материалов на соединений M-Te с заданными свойствами.

Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Manoharan S. et al. Electrochemical deposition of vertically aligned tellurium nanorods on flexible carbon cloth for wearable supercapacitors //Chemical Engineering Journal. – 2021. – Т. 421. – С. 129548.

2. Долуденко И. М. Особенности заполнения пор трековых мембран при синтезе нанопроволок из сплава FeNi //Перспективные материалы. – 2021. – №. 8. – С. 74-80.