Синтез и свойства нанокристаллического ортоферрита висмута с улучшенными магнитными и фотокаталитическими характеристиками

Верещагина К.В.1,2, Ломанова Н.А.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,

2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vereshagina.k5@yandex.ru

Ортоферрит висмута (BiFeO3) - единственное соединение с перовскитоподобной структурой, являющееся мультиферроиком при комнатной температуре, т.к. обладает высокими температурами перехода в магнитоупорядоченное (ТN = 370°C) и сегнетоэлектрическое состояние (ТC = 830°C). Ниже TN BiFeO3 является антиферромагнетиком G-типа, имеющим пространственную модуляцию намагниченности (спиновую циклоиду с периодом 62 нм). Получение наноматериалов, в которых реализуется подавление циклоиды, является актуальной задачей. Поскольку BiFeO3 также фотокатализатор для разложения органических загрязнителей (Eg~2.20 эВ), актуально нахождение условий синтеза, обеспечивающих его получение с улучшенными магнитными и фотокаталитическими характеристиками.

Методом растворного горения с использованием кристаллогидратов железа и висмута и винной кислоты в качестве органического топлива синтезирован нанокристаллический BiFeO3 с размером кристаллитов 50 нм. Характеризация материала выполнена методами порошковой рентгеновской дифрактометрии, элементного анализа и сканирующей электронной микроскопии. Определено, что оптимальная температура синтеза составляет 650оС, 1 ч.

Магнитные свойства исследованы методами мёссбауэровской спектроскопии и вибрационной магнитометрии. Полученный материал имеет магнитный порядок при комнатной температуре и стабильный магнитный отклик вплоть до 400 К. Его магнитное поведение характерно для частиц типа «магнитоупорядоченное ядро – магнитонеупорядоченная оболочка».

Анализ спектров диффузного отражения показал, что полученный материал можно использовать как фотокатализатор в видимой области. Материал проявляет фотокаталитическую активность в процессе деградации красителя метилового фиолетового (MV) при облучении видимым светом и его магнитные характеристики обеспечивают его удобное отделение от раствора. В докладе обсуждаются факторы, определяющие повышение намагниченности материала и возможности целенаправленного изменения функциональных свойств BiFeO3 за счёт варьирования условий синтеза.

Авторы благодарят Волкова М.П. и Попкова В.И. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) за помощь в работе и научную дискуссию.