Синтез физически сшитого гидрогеля на основе хитозана с помощью микроволнового излучения для биомедицинских применений

Шехани А.

Аспирант, 1 год обучения

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Москва, Россия

E-mail: amanishikhani85@gmail.com

Одной из основных задач биоматериаловедения является разработка методик синтеза материалов для биомедицины, способных обеспечивать необходимый биологический отклик и сохранять структурную стабильность. Среди различных описанных методов синтеза особое внимание привлекает синтез с помощью микроволнового излучения, поскольку он обеспечивает равномерную скорость нагрева, более короткую продолжительность синтеза и энергоэффективное получение желаемого продукта.

Нагрев с помощью микроволнового излучения был использован для синтеза физически сшитого гидрогеля, состоящего из хитозана, молочной кислоты и поливинилового спирта. Этот подход позволил осуществить быстрый равномерный нагрев по всему объёму, который способствовал формированию однородной сетки и исключил необходимость использования токсичных химических сшивающих агентов и растворителей. Параметры реакции были оптимизированы для получения гидрогеля с улучшенными гемостатическими свойствами. Структурная и морфологическая характеризация с использованием ИК-Фурье спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии, а также анализ набухания подтвердили образование стабильной трехмерной сетки.

Исследования in vitro продемонстрировали значительные гемостатические свойства порошка гидрогеля, в частности, снижение индекса свертываемости крови (BCI) до 5%, что представляет собой существенное улучшение по сравнению с аналогичными системами, описанными ранее [1-3]. Кроме того, были проведены исследования гемолиза полученного гидрогеля до и после нескольких циклов промывки до прекращения изменения pH, предназначенных для удаления несшитых компонентов. Результаты показали заметное снижение гемолиза с 65% до 7% после промывки. Однако гемостатические свойства несколько ухудшились и BCI увеличился до 9%. Это изменение может быть связано с уменьшением количества несшитой молочной кислоты, действующей как гемостатический агент [4].

Данная работа демонстрирует потенциал микроволнового синтеза как стратегии для получения материалов нового поколения, применяемых в гемостазе.

Литература

1. Zhang D. et al. Chitosan-based thermo-sensitive hydrogel loading oyster peptides for hemostasis application // Materials. – 2020. – V. 13. – №. 21. – P. 5038.

2. Xu Z. et al. Silk fibroin/chitosan hydrogel with antibacterial, hemostatic and sustained drug‐release activities // Polymer International. – 2021. – V. 70. – №. 12. – P. 1741-1751.

3. Wang Y. W. et al. Biological effects of chitosan-based dressing on hemostasis mechanism // Polymers. – 2019. – V. 11. – №. 11. – P. 1906.

4. Sun S. et al. Lactic acid: no longer an inert and end-product of glycolysis // Physiology. – 2017. – V. 32. – №. 6. – P. 453-463.