Влияние отжига на электрические и оптические свойства тонких пленок ОУНТ полученных методом вакуумной фильтрации

Золотовский Н.А.1,3, Неделин С.В.1,3, М. О. Горнаков2,3, И. А. Тамбасов 2,3

Аспирант, 3 год обучения

1Сибирский федеральный университет

Красноярск, Россия

2Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярск, Россия

3ООО «Научно-производственная компания «Спецтехнаука»»

Красноярск, Россия

E-mail: nikitazolotovskiy@mail.ru

Тонкие прозрачные пленки ОУНТ, полученные методом вакуумной фильтрации рассмотрены как материал для прозрачных электродов и термоэлектрических структур, где важно сочетание Rs–T. Изучено влияние отжига в воздухе (250 °C, 3 ч). После отжига спектры пропускания (200–1200 нм) демонстрируют рост T, а Rs систематически снижается для всех толщин. Раман-картирование выявило воспроизводимое смещение G-пика на ~1–2 см⁻¹ без заметного ухудшения соотношения D/G пиков, что соответствует частичному снятию допирования без деградации структуры [1–2]. СЭМ подтверждает сетевую морфологию. после отжига визуально уменьшается загрязненность остатками ПАВ, что согласуется с улучшением контактов и падением поверхностного сопротивления. Комплексно результаты показывают, что отжиг улучшает прозрачность–проводимость и формирует более стабильную проводящую сеть, перспективную для дальнейшей оптимизации термоэлектрических композитных решений [3–5].

| А | Б |
| --- | --- |

Рис 1. А- карты распределения положения G-пика до/после отжига, Б - спектры пропускания до/после  отжига

Таблица 1. Сопротивление до и после отжига

| Объем дисперсии, мкл | Rs до отжига, Ом | Rs после отжига, Ом |
| --- | --- | --- |
| 50 | 908 | 412 |
| 100 | 355 | 240 |
| 200 | 143 | 105 |

Литература

1. Das A., et al. Monitoring dopants by Raman scattering in an electrochemically top-gated graphene transistor // Nat Nanotechnol. 2008. Vol. 3, № 4. P. 210–215.

2. Das A., et al. Doping in carbon nanotubes probed by Raman and transport measurements // Phys. Rev. Lett. 2007. Vol. 99, № 13. P. 136803.

3. Dan B., Irvin G. C., Pasquali M. Continuous and scalable fabrication of transparent conducting carbon nanotube films // ACS Nano. 2009. Vol. 3, № 4. P. 835–843.

4. Hu L., Hecht D. S., Gruner G. Percolation in Transparent and Conducting Carbon Nanotube Networks // Nano Lett. 2004. Vol. 4, № 12. P. 2513–2517.

5. Tambasov I. A. et al. Thermoelectric properties of low-cost transparent single wall carbon nanotube thin films obtained by vacuum filtration // Physica E Low Dimens Syst Nanostruct. 2019. Vol. 114. P. 113619.