Корреляция между геометрическими параметрами и оптическими свойствами композиционного материала Al-НЧ/SiO2, сформированного методом вакуум-термического осаждения

Горелков О. П.1,2

Аспирант; инженер по технологическим процессам

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет „Московский институт электронной техники“», Зеленоград, Россия

2 АО «Микрон», Зеленоград, Россия

E–mail: oleg.gorelkov@gmail.com

Локализованный поверхностный плазмонный резонанс (ЛППР) — это явление коллективного колебания свободных электронов в металлических наноструктурах под действием электромагнитного излучения [1]. Несмотря на то, что ЛППР был наиболее подробно исследован для наночастиц Au и Ag, в последнее время значительный интерес вызывает алюминий. Его ключевые преимущества — УФ-плазмонный отклик (≈250 нм), низкая стоимость, доступность и совместимость с современными технологиями производства полупроводников [2]. Эти свойства делают Al перспективным материалом для прикладных задач, например, для плазмонной литографии.

Для исследования морфологии поверхности и геометрических размеров наночастиц Al в массиве была использована растровая электронная микроскопия. Исследование образцов проводилось на двухлучевом электронно-ионном микроскопе Helios G4CX (Thermo Fisher Scientific, США). Кристаллическую структуру наночастиц Al в массиве и их поперечный срез исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа Tecnai G2 20 S-Twin (Thermo Fisher Scientific, США), оснащенного системой рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии фирмы EDAX. Спектроскопический эллипсометр SER 850 DUV с диапазоном измерения от 190 до 3500 нм использовался для определения спектральных зависимостей оптических характеристик материала.

В данной работе были исследованы процессы формирования массивов наночастиц алюминия методом вакуум-термического испарения и конденсации. Получены экспериментальные спектральные зависимости показателя преломления, коэффициентов экстинкции и пропускания массивов Al, покрытых слоем SiO2. Экспериментальные данные сопоставлены с результатами моделирования композиционного материала Al-НЧ/SiO2 c использованием приближения Максвелла-Гарнетта и его обобщения. Показано, что фактором, определяющим спектральные оптические характеристики композиционного материала массива наночастиц алюминия, покрытого слоем SiO2, играет неоднородность формы наночастиц Al в массиве.

Литература

1. Gromov D. G., Dubkov S. V., Savitskiy A. I., Shaman Yu. P., Polokhin A. A., Belogorokhov I. A., Trifonov A. Yu. Optimization of nanostructures based on Au, Ag, AuAg nanoparticles formed by thermal evaporation in vacuum for SERS applications //Applied Surface Science. 2019. Vol. 489. P. 701-707.

2. Knight M.W., King N. S., Liu L., Everitt H. O., Nordlander P., Halas N. J. Aluminum for Plasmonics // ACS Nano. 2014. Vol. 8. № 1. P. 834-840.