Структура монокристаллов RB6 (R = La–Nd) в температурном диапазоне 30–500 К

Гридчина В. М., Хрыкина О. Н.

Аспирант, 3 год обучения

Отделение «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова», Курчатовский комплекс
кристаллографии и фотоники, НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: gridchina.v@crys.ras.ru

Получение новых материалов с заданными физико-химическими свойствами, необходимыми для развития высокотехнологичных отраслей экономики – одна из ключевых научных задач современности. Особую актуальность имеют исследования, посвящённые полифункциональным материалам. К числу таких материалов, обладающих сразу несколькими функциональными свойствами, относятся гексабориды редкоземельных элементов (РЗЭ).

Соединения с общей формулой RB6 (R = La–Gd, Dy, Y) уже используют как катодные материалы в электронно-лучевых установках. Кроме того, в зависимости от типа катиона гексабориды РЗЭ обладают термоэмиссионными, сверхпроводящими, антиферромагнитными свойствами, могут быть узкозонными полупроводниками и топологическими изоляторами. В свою очередь, каркас из ковалентно связанных атомов бора обеспечивает материалы высокими значениями прочностных характеристик. Кроме известных фазовых переходов на температурных зависимостях теплоемкости и гальваномагнитных характеристик наблюдаются аномалии, в том числе, немонотонное поведение, а также выявлена анизотропия свойств, что не соответствует известной информации о структуре гексаборидов РЗЭ. Настоящая работа является частью комплексного исследования и направлена на выявления структурных особенностей RB6 (R = La–Nd) и их влияния на физические свойства гексаборидов РЗЭ в широком температурном диапазоне.

В результате проведения серии из более чем 80 рентгеноструктурных экспериментов с использованием дифрактометра Rigaku XTLab Synergy DW в температурном диапазоне 30–500 К была получена информация об атомном строении монокристаллов LaB6, CeB6, NdB6, PrB6.

Получены зависимости от температуры параметров элементарной ячейки, динамики атомов в структуре выбранных соединений и распределения электронной плотности. Применяемые в работе подходы позволяют получить на основе структурных данных значимые для физических исследований характеристики кристаллов, например, такие как температуры Дебая и Эйнштейна. Принимая во внимание анизотропию физических свойств, периоды и углы кристаллической решетки были проанализированы без ограничений, накладываемых кубическим классом симметрии. Выявлены отклонения от кубического класса симметрии, которые могут быть следствием влияния статического эффекта Яна-Теллера. Анализ динамики атомов в структуре исследуемых кристаллов выполнен на основе моделирования параметров атомных смещений, полученных в результате уточнения структурной модели. С использованием моделей Дебая и Эйнштейна вычислены характеристические температуры для подсистемы из атомов бора и атомов РЗЭ соответственно. Распределение электронной плотности в элементарной ячейке было получено как традиционным методом Фурье-синтеза, так и методом максимальной энтропии. Применение специального подхода к расчетам распределения электронной плотности, при котором независимой областью для вычислений является полный объем элементарной ячейки, позволило обнаружить неэквивалетное распределение электронной плотности в плоскостях {100}, эквивалентных в кубическом классе симметрии, при различных температурах.

Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт». Авторы выражают благодарность своему научному руководителю –
д. ф.-м. н. Н.Б. Болотиной за поставленную задачу и профессиональное руководство на всех этапах исследования.