Влияние температуры искрового плазменного спекания на фазовый состав и термоэлектрические свойства скуттерудитов p-типа

Щербакова К.А.1,2, Дыбов В.А.1, Ховайло В.В. 2

Аспирант, 2 курс, младший научный сотрудник

1Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет»), Москва, Россия

2Университет науки и технологий МИСИС, Институт новых материалов, 
Москва, Россия

E-mail: m1804497@edu.misis.ru

Скуттерудиты являются одними из наиболее перспективных классов материалов для создания термоэлектрических (ТЭ) модулей, эффективно работающих в температурном диапазоне 500 – 900 К [1]. Реализация концепции «фононное стекло – электронный кристалл» [2] в данных соединениях позволяет проводить независимую оптимизацию электро- и теплофизических параметров, что даёт возможность достижения высоких значений ТЭ добротности zT [3].

Традиционный метод получения скуттерудитов, основанный на плавлении и последующем длительном отжиге, является крайне энергозатратным и трудоемким [4, 5]. В качестве эффективной альтернативы в данной работе предлагается комбинация механохимического синтеза (МС) и искрового плазменного спекания (ИПС), что позволяет существенно сократить время и энергозатраты на получение материала.

Основной проблемой при синтезе скуттерудитов p-типа на основе системы Fe-Sb является метастабильность фазы FeSb3, которая в процессе термического воздействия склонна к разложению с выделением вторичных фаз антимонида железа (FeSb2) и металлической сурьмы (Sb). Наличие данных включений существенно снижает ТЭ эффективность синтезируемого материала.

В данной работе проводилось исследование гипотезы о том, что снижение температуры ИПС позволяет подавить декомпозицию целевой фазы. Для чего была получена серия образцов скуттерудита p-типа CeFe3.5Co0.5Sb12 с варьированием температуры ИПС в диапазоне 598 – 798 К. Главной целью исследования являлось определение критического температурного порога, позволяющего подавить процессы декомпозиции и минимизировать содержание нежелательных вторичных фаз FeSb2 и Sb. В рамках работы проведен анализ качественного и количественного фазового состава каждого из полученных образцов, а также изучено влияние на ТЭ свойства. В докладе будут представлены детальные результаты проведенной работы.

Литература

1. Modules, Systems, and Applications in Thermoelectrics / ed. Uher C. Boca Raton: CRC Press, 2012.

2. Handbook of Thermoelectricity / ed. Slack G.A. Boca Raton: CRC Press, 1995. P. 407.

3. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые элементы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

4. Tan G.J. et al. // J. Electron. Mater. 2012. Vol. 41. P. 1147-1152.

5. Kim J. et al. // AIP Advances. 2018. Vol. 8. №. 10. P. 105104.