Эпитаксиальная стабилизация нестехиометрических пленок Lu3+xFe5-xO12: MOCVD-синтез и взаимосвязь состав-структура-свойства

Хафизов А.А.1, Гу Жосюань.1, Маркелова М.Н.1, Волков Д.А.2, Габриелян Д.А.2, Сафин А.Р.2, Васильев А.Л.3, Кауль А.Р.1

Аспирант, 2 год обучения

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ИРЭ имени В.А. Котельникова, Москва, Россия

3НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: abduvosithafizov220@gmail.com

Тонкие пленки RE3Fe5O12 являются одним из самых перспективных материалов для современной спинтроники, магноники и СВЧ-электроники благодаря рекордно низким магнитным потерям. Cреди них выделяется Lu3Fe5O12, являющийся магнитным диэлектриком с высоким значением намагниченности насыщения. Ранее нами показано, что эффективность тонких пленок Lu 3Fe5O12 в резонансных экспериментах ухудшается при наличии дефектов эпитаксиального роста и упругих напряжений [1]. Целью данной работы является установление причин изменения состава эпитаксиальных пленок Lu3Fe5O12 на монокристальных подложках Gd3Ga5-xAlxO12 (x=0-2), изучение их структуры и резонансных свойств.

Эпитаксиальные пленки Lu3Fe5O12 получены методом химического осаждения из паров дипивалоилметанатов (MOCVD). Состав и структуру пленок исследовали методами РФА, РСМА и ПЭМ поперечного среза. Ферримагнитный резонанс (ФМР) пленок измеряли на установке на основе векторного анализатора цепей.

Впервые установлено, что состав эпитаксиальных пленок феррограната Lu3Fe5O12 может значительно отличаться от стехиометрического в сторону обогащения редкоземельным компонентом, тогда как в автономных формах этого соединения (поликристаллических пленках, порошках и керамике) катионная нестехиометрия не обнаруживается. Показано, что нестехиометрическая фаза граната Lu3(LuxFe5-x)O12 формируется вследствие эпитаксии на изоструктурной подложке и возможности образования антиструктурных дефектов [Lu3+Fe3+]окт, при частичном занятии ионами Lu3+ не только додекаэдрических с-позиций, но и меньших по размеру октаэдрических а-позиций, в стехиометрическом составе занимаемых только ионами Fe3+. Концентрация ионов Lu3+ в октаэдрических позициях, рассчитанная из полученных значений параметра ЭЯ по алгоритму, предложенному в [2], может превышать 20%. Наряду с температурой роста пленки и соотношением прекурсоров Fe(thd)3/Lu(thd)3 в газовой фазе, фактором, сильно влияющим на концентрацию антиструктурных дефектов, является рассогласование параметров ЭЯ на границе пленка / подложка, вызывающее упругие напряжения в эпитаксиальной пленке. Если параметр ЭЯ подложки больше параметра ЭЯ пленки, то минимум энергии интерфейса достигается при самопроизвольном увеличении сверхстехиометрической концентрации лютеция в приподложечном слое пленки в форме дефектов [Lu3+Fe3+]окт , поскольку это приводит к значительному увеличению параметра ЭЯ пленки. Показано, что, варьируя сверхстехиометрическую концентрацию лютеция в зависимости от состава и параметра используемой подложки, можно эффективно снижать рассогласование параметров ЭЯ на интерфейсе и тем самым минимизировать эпитаксиальные напряжения в пленках, что позволяет эффективно влиять на ширину и интенсивность линии ФМР пленки, добиваясь наилучших результатов на монокристаллических гранатных подложках различного состава.

Литература

1. Хафизов А. А., Маркелова М.Н. и др.// Конденсированные среды и межфазные границы. 2026. 000-000. https://doi.org/10.17308/kcmf.2025.27/000

2. Карбань О.В, С.Г. Быстров, Е.И. Саламатов // www.ntmdt.com/data/media/02.08.o.v.kazban_s_g_by russian.pdf/-p.232-236.