Гидроксиапатиты, допированные ванадием, для медицины

Рыжов А.П.1, Андреева П.И.2, Денисова В.А.2, Проскурин В.А.3

Аспирант, 2 год обучения

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2РТУ МИРЭА, Москва, Россия

3ИТЭБ РАН, Пущино, Россия

E-mail: r_alex94@mail.ru

Проблема имплантат-ассоциированных инфекций в реконструктивной хирургии делает актуальной разработку костных материалов с собственной антимикробной активностью. Перспективным решением выступает изоморфное допирование гидроксиапатита (ГА) ионами ванадия. Доказано, что ванадий в форме ванадил- (VO2+) и ванадат-ионов (VO43−) обладает антибактериальным действием против широкого спектра патогенов (включая S. Aureus и E. coli), разрушая их клеточные оболочки посредством электростатических и физических взаимодействий [1–3].

В настоящей работе синтезированы ГА с анионным (допирование ванадатом, целевой состав Ca10(PO4)5.7(VO4)0.3(OH)2) и катионным (допирование ванадилом, Ca9.99(VO)0.01(PO4)6(OH)2) замещением. Использованы два метода: химическое осаждение из водных растворов и гетерофазный синтез с предварительной механоактивацией прекурсоров в планетарной мельнице. По данным РФА и ИК-спектроскопии (после термообработки при 900 °С), в обоих случаях получена структура апатита с успешным встраиванием ионов ванадия в кристаллическую решетку.

Для оценки прочностных характеристик методом трехточечного изгиба из порошков прессовали образцы (4×4×40 мм), которые затем обжигали при 1200 °С в течение 2 часов. Установлено, что линейная термическая усадка керамики, напрямую коррелирующая со степенью ее уплотнения, зависит от типа внедряемого иона и метода синтеза прекурсоров.

Для катионного замещения (VO2+) максимальную усадку показали образцы, полученные методом осаждения (21,0 %), тогда как порошки после гетерофазного синтеза уплотнялись хуже (17,2 %). Для анионного замещения (VO43−) выявлена обратная тенденция: гетерофазный метод обеспечил наивысшие значения усадки (26,3–26,6 %), в то время как метод осаждения показал лишь 12,3–16,6 %.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что для формирования высокоплотных и прочных костных имплантатов на основе ванадат-замещенного ГА оптимальным является гетерофазный метод синтеза, тогда как для ванадил-замещенного ГА предпочтительно использовать метод химического осаждения. Дополнительно установлено, что при культивировании клеток на поверхности материалов наблюдался прирост клеточной массы, что свидетельствует об отсутствии у исследованных материалов цитотоксичности.

Литература

1. Tite T. et al. Cationic substitutions in hydroxyapatite: Current status of the derived biofunctional effects and their in vitro interrogation methods //Materials. – 2018. – Т. 11. – №. 11. – С. 2081.

2. Al Jahdaly B. A. et al. Tuning the compositional configuration of hydroxyapatite modified with vanadium ions including thermal stability and antibacterial properties //Journal of Molecular Structure. – 2021. – Т. 1242. – С. 130713.

3. Al-Wafi R. Polycaprolactone-based antibacterial nanofibrous scaffolds containing vanadium/hydroxyapatite and their morphology, mechanical properties, and in vitro studies //New Journal of Chemistry. – 2022. – Т. 46. – №. 35. – С. 17055-17065.