Микроэлементная основа биогенного гидроксиапатита

Мехедова О.И.

Студентка, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: Oles.mekhedova@yandex.ru

Для создания биокомпозитов наиболее естественными являются кальций-фосфатные соединения гидроксиапатита, которые в экспериментах на животных показали не только биосовместимость, но и продемонстрировали свою способность стимулировать костеобразование и служить матрицей для формирующейся новой костной ткани [1]. Гидроксиапатит обычно синтезируется по реакции [2] с учетом стехиометрического соотношения кальция и фосфора, равного 1,67

6CaHPО4 + 4Ca(OH)2 → Са10(РО4)6(ОН)2 + 12Н2О	(1)

Ключевое значение для производства костных имплантатов имеет синтетический гидроксиапатит. Костная ткань обладает замечательной способностью к регенерации и восстановлению в процессе физиологического ремоделирования или в ответ на повреждение. Ряд хирургических вмешательств для стимуляции регенерации костной ткани подразумевает использование «биологической поддержки» в виде природного или синтетического костного трансплантата.

Запатентован способ синтеза гидроксиапатита [3] с использованием комплексона для перевода в раствор неорганической соли кальция с последующим взаимодействием полученного комплексоната с моноаммонийфосфатом. Неорганическое происхождение создаваемого материала для изготовления трансплантантов не исключает опасность инфицирования или возникновения отрицательных имунных реакций.

При создании искусственных аналогов натуральной кости следовало учитывать, что в составе кости, кроме кальция присутствуют и другие микроэлементы. Поэтому нами был усовершенствован способ синтеза гидроксиапатита с учетом другого нашего патента на получение минерального комплекса из яичной скорлупы [4], переведенной в растворимое комплексное соединение, повторяющее полный минеральный состав кости.

Созданный гидроксиапатит способен обеспечить высокое сходство с человеческой костью по элементному и фазовому составам, о чем свидетельствуют результаты рентгеноспектрального электронно-зондового анализа, зафиксировавшего соотношение Ca/P = 1,67, соответствующее их содержанию в кости.

Синтезированный гидроксиапатит содержит не только кальций и фосфор, но и другие микроэлементы аналогично составу кости, что благоприятно скажется на костеобразовании при протезировании [5].

Выражаю глубокую благодарность научному руководителю, д.х.н., профессору Никольскому Виктору Михайловичу за ценные замечания и рекомендации при проведении исследований

Литература

1. Мураев А.А, Иванов С.Ю., Леонов С.В.,Старостин П.В., Чугунов Н.М. Конечно-элементный математический анализ распределения нагрузки в системе "абатмент-имплантат-кость" // Стоматология, 2016, Т. 95, №1, С. 18-20.

2. Горшенев В.Н., Ершов Ю.А., Телешев А.Т. и др. Гидроксиапатитовые биокомпозиты медицинского назначения // Медицинская техника, 2014, № 1(283), С. 30-33.

3. Патент РФ №2641919 «Способ получения гидроксиапатита» / Авторы: Беляева С.А., Никольский В.М.

4. Патент РФ № 2543352 «Способ получения минерального комплекса с помощью этилендиаминдиянтарной кислоты» / Авторы: Копич Н.И., Никольский В.М., Логинова Е.С., Толкачева Л.Н.

5. Дружинина Т.В., Каменчук Я.А., Трофимов К.В. и др. Качественная и количественная оценка остеорегенерации при применении гидроксиапатита в хирургической практике // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2014, № 1(95), С. 18-22.