Модифицирование алюминиево-кремниевых сплавов элементом титана

Ризаева Н.М.1, Турсунбаев С.А.1

Старший преподаватель, самостоятельный соискатель

1Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, механический факультет, кафедра «Технология металлов», Ташкент, Узбекистан

E-mail: anvarovichsarvar908@gmail.com

В настоящее время алюминиевые литейные сплавы благодаря своей малой плотности, высокой коррозионной стойкости и хорошим литейным свойствам широко применяются в машиностроении, авиационной и автомобильной промышленности, а также в строительной отрасли. Однако механические свойства алюминиевых литейных сплавов в значительной степени зависят от их микроструктуры, формирующейся в процессе кристаллизации, при этом крупнозернистая структура и неравномерное распределение фаз могут приводить к снижению эксплуатационных характеристик сплава. В связи с этим исследователями развитых стран мира активно проводятся работы, направленные на повышение свойств алюминиевых сплавов путем введения различных модифицирующих добавок в их состав [1].

В целях улучшения микроструктуры и повышения механических свойств алюминиевых литейных сплавов широко применяются методы модифицирования. Особое место среди них занимает использование элементов, способствующих измельчению зерна микроструктуры. Одним из наиболее эффективных модификаторов является титан (Ti), который в процессе кристаллизации способствует измельчению зерен α-алюминия и выравниванию микроструктуры сплава [2].

Существуют два основных способа введения титана в алюминиевые литейные сплавы. Первый способ заключается в прямом введении порошка титана в расплав с последующим перемешиванием и заливкой в формы при температуре 750–780 °C. Недостатком данного метода является низкая растворимость титана в жидком алюминиевом сплаве. Второй способ предусматривает предварительное получение мастер-сплава (например, Al–5Ti или Al–10Ti) вне печи и последующее введение его в расплав. Этот метод обеспечивает более равномерное распределение титана в объёме сплава.

При введении титана в алюминиевый расплав образуются интерметаллидные фазы Al₃Ti, которые выступают в роли центров гетерогенного зарождения кристаллов. Это приводит к значительному измельчению и более равномерному распределению зерен α-алюминия. В результате улучшаются прочностные характеристики, твердость и эксплуатационные свойства сплава.

В то же время установлено, что чрезмерное увеличение содержания титана может вызвать укрупнение интерметаллидных фаз, что способствует росту хрупкости сплава. Добавление же небольших количеств титана обеспечивает заметное измельчение зерна и уплотнение микроструктуры, что положительно сказывается на комплексе механических свойств. Проведённый анализ показывает, что наиболее рациональным способом модифицирования алюминиевых литейных сплавов титаном является использование предварительно приготовленного мастер-сплава, так как прямое введение порошка титана в расплав менее эффективно из-за его низкой растворимости.

Литература

- Sarvar, T., Nodir, T., Mardonov, U., Saydumarov, B., Kulmuradov, D., & Boltaeva, M. (2024). Effects of germanium (ge) on hardness and microstructure of Al-Mg, Al-Cu, Al-Mn system alloys. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2024(16), 179–184. https://doi.org/10.17683/ijomam/issue16.21

- Bian, T., Huang, H., Lin, X., Zheng, B., Shen, X., & Yuan, X. (2025). Effects of Cooling Rate and Ti Content on the Solidification Characteristics of Al-Ti Alloys. Journal of Materials Engineering and Performance, 34(11). https://doi.org/10.1007/s11665-024-09773-0