Разработка линейных актуаторов на основе электроактивных эластомеров с электродами из композита «силикон/МУНТ»

Чепрасова Е.Д., Филиппова К.В., Сальманов Н. А., Максимкин А.В.

Младший научный сотрудник

Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

E-mail: miss.lizzzchep@yandex.ru

Линейные актуаторы на основе электроактивных эластомеров перспективны для мягкой робототехники и биомедицины благодаря гибкости, малому весу и высокому КПД [1,2]. Их работа основана на электростатическом эффекте Максвелла: при подаче напряжения на гибкие электроды возникает электростатическое притяжение, сжимающее диэлектрик по толщине. Вследствие не сжимаемости материала это приводит к его растяжению в плоскости. При скручивании в рулон увеличение площади эластомера преобразуется в удлинение актуатора с одновременным уменьшением толщины. Ключевая проблема — недолговечность электродов при циклических нагрузках, зависящая от выбора материала [3]. В работе представлены результаты разработки линейного актуатора с электродами из композита на основе силикона и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ).

Базовую диэлектрическую мембрану изготавливали из силикона Best Mold PL 15: компоненты А и В смешивали в соотношении 1:1, дегазировали и наносили аппликатором с зазором 100 мкм с последующей полимеризацией в течение 4 часов. Для создания электродов использовали композит «силикон + МУНТ» (4 масс. %), который наносили через трафарет толщиной 40 мкм с помощью аппликатора.  Края сформированных электродов имели четкие границы и равномерную структуру, обладали низким удельным сопротивлением, а композит сохранял эластичность при многократных изгибах и растяжении, что критично для рулонной конструкции.

Электроактивные эластомеры широко используются в мягкой робототехнике (гибкие захваты, манипуляторы, роботы, способные к передвижению) [3] и биомедицине (реабилитационные устройства, носимые системы, компрессионные бандажи, имплантируемые механизмы) благодаря биосовместимости и низкому модулю упругости, близкому к параметрам мягких тканей [2,3]. Разработанный актуатор с МУНТ-электродами может найти применение в этих областях воспроизводимости сборки и стабильности электродов. Проведенные испытания подтвердили работоспособность предложенной конструкции: измерены деформационные и силовые характеристики актуаторов в зависимости от амплитуды, формы и частоты приложенного электрического напряжения. Полученные результаты позволяют оценить перспективность применения таких устройств в мягкой робототехнике и биомедицине.

Таким образом, предложен линейный актуатор на основе ЭАЭ с электродами из композита «силикон/МУНТ», отработана технология получения пленок, печати электродов и сборки рулонной конструкции. Полученное устройство перспективно для мягкой робототехники и биомедицинских применений.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минздрава России тема №124031100087-1

Литература

1. Brochu P., Pei Q. Advances in Dielectric Elastomers for Actuators and Artificial Muscles // Macromol. Rapid Commun. 2010. Vol. 31. P. 10-36.

2. Youn J.-H. et al. Dielectric Elastomer Actuator for Soft Robotics Applications and Challenges // Appl. Sci. 2020. Vol. 10. No. 2. P. 640.

3. Kunze J. et al. Design, Manufacturing, and Characterization of Thin, Core-Free, Rolled Dielectric Elastomer Actuators // Actuators. 2021. Vol. 10. No. 4. P. 69.