Кинетика биодеградации магниевых имплантов в костной ткани: экспериментальное исследование с помощью рентгеновской компьютерной томографии

Клюкин Д.Н. 1, Садыкова Ю.А2 , Ибрахим М. 1, Статник Е.С.2,1

Студент, 1 курс магистратуры

1Лаборатория ускоренных частиц, НИТУ МИСИС, Москва, Россия

2Центр инженерных систем и наук, Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: dnklyukin@gmail.com

В представленном исследовании изучена кинетика биодеградации магниевых имплантатов в костной ткани с применением рентгеновской компьютерной томографии, что является актуальной задачей для развития биоразлагаемых материалов в медицине. Экспериментальная часть работы была выполнена на лабораторных крысах [1], которым в большеберцовую кость хирургическим путем внедряли магниевые винты; далее проводилось динамическое наблюдение за процессами коррозии и деградации металла в условиях живой организации на сроках один, два и три месяца после операции. По истечении указанных периодов животные выводились из эксперимента, образцы костей с имплантатами изымались и подвергались высокоразрешающему КТ-сканированию, позволившему визуализировать изменения геометрии винта, оценить потерю объема металлической части и проанализировать характер распределения продуктов коррозии в окружающей костной ткани.

Результаты томографического анализа продемонстрировали четкую временную зависимость процессов деградации: если на первой неделе наблюдались лишь начальные поверхностные изменения контура имплантата при сохранении его структурной целостности, то к концу второй и третьей недели фиксировалось прогрессирующее уменьшение объема винта, появление зон разрежения, соответствующих продуктам распада и возможным газовым включениям, а также диффузное распространение ионов магния в губчатое вещество кости. Количественная оценка данных подтвердила, что скорость коррозии в исследуемый период обеспечивает постепенную передачу механической нагрузки на регенерирующую кость, а метод компьютерной томографии доказал свою высокую эффективность для неинвазивного мониторинга эволюции биоразлагаемых конструкций и пространственного анализа взаимодействия системы «имплантат-кость», что открывает перспективы для прогнозирования их клинического поведения.

Литература

1. Shin, K.S.; Drobyshev, A.; Redko, N.; Kunizhev, K.; Komissarov, A.; Bazhenov, V.; Gurganchova, Z.; Miterev, A.; Skakunov, Y.; Lezhnev, D.; et al. A New Method for Assessing the Rate of Biodegradation of Magnesium Alloy-Based Products in an In Vivo Experiment. Metals 2024, 14, 1411. https://doi.org/10.3390/met14121411.