Структура быстрозакаленных высокоэнтропийных сплавов (Fe0.25Co0.25Ni0.25Cr0.125V0.125)95B5

Пархоменко М.С1,2., Базлов А.И.1,2

к.т.н., научный сотрудник

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

2Университет науки и технологий МИСИС, Москва, Россия

E-mail: parkhomenko.m@misis.ru

Высокоэнтропийные аморфные сплавы на основе системы легирования Fe-Co-Ni-Cr-Me-B, где Me- Nb, Mn, Mo, V отличаются от широко известных сплавов на основе системы Fe-B пониженным содержанием бора (до 9 ат. %). При этом бор является необходимым для формирования аморфного состояния при закалке, высокой твердости, высокой термической стабильности и низкой скоростью диффузии. В сплавах системы Fe-Co-Ni-Cr-V-B наблюдается формирование однофазной структуры пересыщенного бором твердого раствора при термической кристаллизации. Причиной такого поведения является пониженная скорость диффузии элементов при низкой температуре отжига, а также резкоотрицательная энтальпия смешения в паре V-B. Такое поведение сплавов при кристаллизации не характерно для аморфных сплавов, однако вызывает большой интерес, так как получение гомогенной однофазной структуры, может быть привлекательным с точки зрения высоких коррозионных свойств, а также формирование пересыщенного твердого раствора, является ключом для последующего упрочнения сплавов путем старения. Получение аморфного состояния в сплавах с низким содержанием бора является вызовом с точки зрения технологии, однако одним из возможных способов получения однофазного состояния в сплавах типа Fe-Co-Ni-Cr-V-B с низким содержанием бора, является формирование пересыщенного бором твердого раствора при закалке из жидкости. Более того, формирование пересыщенного твердого раствора является ключом к последующему упрочнению сплава путем старения.

Данная работа посвящена исследованию структуры сплава (Fe0.25Co0.25Ni0.25Cr0.125V0.125)95B5, после закалки из расплава. Слитки сплава исследуемого состава были получены методом дуговой плавки чистых материалов (99,9 мас. %) и кристаллического бора (99,8 мас. %). Металлические ленты с разной толщиной (70 мкм и 25 мкм) были получены методом быстрой закалки на вращающийся медный диск, скорость вращения внешней поверхности медного диска составляла около10 и 40 м/с соответственно).

Характеристические температуры определялись методом ДСК, структура была исследована при помощи РСА, СЭМ и ПЭМ, а распределение элементов определялось при помощи СХПЭЭ метода.

В работе было показано, что структура сплава (Fe0.25Co0.25Ni0.25Cr0.125V0.125)95B5 сильно зависит от скорости охлаждения. Показано, что с увеличением скорости охлаждения скорость зарождения центров кристаллизации начинает преобладать над их линейным ростом, что приводит к формированию нанокристаллической структуры со средним размером зерна 151 нм. Увеличение плотности границ зерен, как следствие высокой скорости охлаждения, приводит к значительному увеличению растворимости бора в многокомпонентном ГЦК твердом растворе, что обуславливается сегрегацией бора около границ зерен на сопоставимыми с размером нанозерна расстояниях от границы.

Исследование было поддержано грантом РНФ № 22-79-10055-П, https://rscf.ru/project/22-9-10055-П/. Авторы выражают благодарность Междисциплинарному ресурсному центру «Нанотехнологии» Санкт-Петербургского государственного университета за помощь в проведении исследований с помощью СЭМ и ТЭМ.