Микроструктура и фазовый состав сплавов Al-1ат.%(Ni+РЗМ) с разным соотношением Ni и РЗМ

Главатских М.В.

м.н.с., к.т.н

Университет науки и технологий МИСИС, Москва, Россия

E-mail: mariaglavatskih@yandex.ru

Никель является эффективным легирующим элементом в алюминиевых сплавах, образует дисперсную термически стабильную эвтектику, что повышает прочность, жаропрочность и литейные свойства сплавов. Никель образует пару с железом, делая последний важным легирующим элементом. А не примесью. Никель в совокупности с редкоземельными металлами (РЗМ) может образовывать тройные фазы, которые потенциально будут иметь высокую термическую стабильность. РЗМ в свою очередь способны повышать прочность как дисперсоидообразующие элементы. Настоящая работа посвящена детальному анализу сплавов тройных систем Al-Ni-РЗМ (РЗМ=Er,Gd,Sm,Yb,Y) с разным соотношением Ni/РЗМ, равным 3/1 и 5/3 для определения фазового состава сплавов, термической стабильности интерметаллидов и их потенциала для повышения свойств алюминиевых сплавов.

По результатам экспериментальных исследований методами сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа детально изучена микроструктура и фазовый состав сплавов в литой и гомогенизированном при 605 и 620°С состояниях. Сплавы имеют очень узкий интервал кристаллизации 9-31°С, т.е. сплавы имеют отличные литейные свойства. Основные фазы в структуре идентифицированы как Al3Ni и Al9Ni3REM в сплавах с соотношением Ni/РЗМ=3/1, и Al19Ni5REM3 в сплавах с Ni/РЗМ=5/3. В дополнение, в сплавах отмечено наличие частиц фаз Al14Ni7Y3 и Al23Ni6Y4. Размер частиц фаз интерметаллидов в литой структуре составляет 100-200 нм. После 6 часов гомогенизации частицы выросли до 1-1,5 мкм.

Твердость слитков сплавов составляет 28-31,5HV. После гомогенизации твердость незначительно снижается до 26-30 HV, а предел прочности составил 76-83 МПа при удлинении 9-15%. Теплопроводность сплавов после гомогенизации незначительно увеличивается с 185-203 Вт/мК до 189-204 Вт/мК за счет фрагментации и сфероидизации интерметаллидов. В таблице 1 приведены свойства сплавов на примере композиций с эрбием.

Таблица 1. Свойства сплавов в литом и гомогенизированном состояниях

| Сплав | Литое состояние |  |  | Гомогенизированное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HV | IACS, % | σ, Вт/мК | HV | σ0,2расч., MPa | IACS, % | σ, Вт/мК |
| 1031Er | 30,5 | 61,0 | 203 | 30 | 98 | 61,0 | 203 |
| 1053Er | 31,5 | 58,3 | 194 | 26 | 85 | 60,7 | 202 |

Литейные алюминиевые сплавы небольшой прочности и высокой теплопроводности могут быть перспективны для корпусов электродвигателей. Тройные сплавы Al-Ni-РЗМ имеют низкую прочность при отличной теплопроводности. Повысить прочность можно за счет дополнительного малого легирования цирконием, а теплопроводность при этом снизится незначительно. Пара эвтектикообразующих добавок Ni-РЗМ будет перспективной для легирования алюминиевых сплавов для повышения их литейных свойств, прочности и жаропрочности.

Работа выполнена при поддержке РНФ проект № 22-79-10142-П, https://rscf.ru/project/22-79-10142-П.