Влияние интерметаллидных частиц на cоотношение вкладов действующих механизмов деформации при высокоскоростной сверхпластической деформации сплава Al-Mg-Fe-Ni-Mn-Cr-Zr

Тураева З.С., Яковцева О.А..

Аспирант, 4 год обучения

Университет науки и технологий МИСиС, Москва, Россия

E-mail: m1909900@edu.misis.ru

В исследуемом сплаве Al-Mg-Fe-Ni-Mn-Cr-Zr важную роль играют интерметаллидные фазы, формирующие бимодальное распределение частиц по размерам. Крупные эвтектические частицы Al₉FeNi (размером 0.6–10 мкм) ускоряют рекристаллизацию по механизму частично-стимулированного зарождения зерен (PSN) [1], тогда как мелкие дисперсоиды Al₃Zr и Al₆Mn (20–75 нм) затрудняют движение дислокаций и рост зерен, повышая предел текучести при комнатной температуре и стабилизируя микроструктуру при высокотемпературной деформации [2].

В рамках настоящей работы были изучены эволюции поверхностной, зеренной и дислокационной структуры сплава Al-Mg-Fe-Ni-Mn-Cr-Zr, деформированного при испытании на растяжение при температуре 540 °C и скорости деформации 1 × 10⁻² с⁻¹ в диапазоне деформаций 0–1,14. Установлено, что грубые частицы Al₉FeNi играют ключевую роль на начальной стадии: они генерируют зоны повышенной плотности дислокаций, инициируя динамическую рекристаллизацию по механизму PSN, что приводит к формированию мелкозернистой структуры (4–6 мкм), необходимой для активации зернограничного скольжения (ЗГС). Вклад ЗГС, согласно анализу смещений FIB-сеток, составляет 20–25% на начальной стадии и увеличивается до 30–40% на установившейся стадии деформации. Полученные значения согласуются с известными данными для алюминиевых сплавов с аналогичным структурным состоянием [3].

На начальной стадии энергия активации процессов деформации выше, а основные механизмы включают размножение дислокаций и их взаимодействие с границами зерен, что приводит к динамической рекристаллизации и началу ЗГС. На установившейся стадии ключевым механизмом становится зернограничное скольжение. Мелкие дисперсоиды Al₃Zr (20–50 нм), расположенные на границах и в теле зерна, стабилизируют микроструктуру, подавляя рост зерен и обеспечивая высокую скорость деформации (1 × 10⁻² с⁻¹) без разрушения материала. Аккомодация ЗГС осуществляется диффузионной ползучестью, а также работой источников дислокаций у крупных частиц, которые продолжают функционировать даже на установившейся стадии, снимая локальные концентрации напряжений. Таким образом, высокоскоростная сверхпластичность в исследуемом сплаве реализуется благодаря двойной роли интерметаллидов: как инициаторов рекристаллизации на начальной стадии и стабилизаторов структуры в процессе установившегося течения.

Литература

1. Humphreys F.J. The nucleation of recrystallization at second phase particles in deformed aluminium // Acta Metallurgica. – 1977. – Vol. 25, No. 11. – P. 1323-1344.

2. Kishchik A.A., Kotov A.D., Mikhaylovskaya A.V. The Microstructure and High-Strain-Rate Superplasticity of the Al–Mg–Ni–Fe–Mn–Cr–Zr Alloy // Physics of Metals and Metallography. – 2019. – Vol. 120, No. 10. – P. 1006-1013.

3. Mikhaylovskaya A.V., Yakovtseva O.A., Golovin I.S., Pozdniakov A.V., Portnoy V.K. Superplastic deformation mechanisms in fine-grained Al–Mg based alloy // Materials Science and Engineering: A. – 2015. – Vol. 627. – P. 31-41.