Секция «Искусствоведение»

Опыт реставрации гравюры из альбома «Путешествие по Китаю» XIX в. с применением метода доливки бумажной массы.

Научный руководитель – Мансурова Валентина Галиюлловна,

Художник-реставратор II категории произведений графики Научной библиотеки Санкт-Петербургского Государственного университета

Овсюк В.А.

Студент бакалавриата, 4 курс

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Факультет Искусств, Кафедра Реставрации. г. Санкт-Петербург, РФ

Email: vaovsuk@gmail.com

За время бытования памятника зачастую документы на бумажном носители подвергаются различным видам повреждений. Как правило виды повреждений зависят от способа хранения документа или предмета графики: какой был температурно-влажностный режим, наличие папок для защиты от загрязнений и ультрафиолета и др. Одними из видов повреждений выступают механические, такие как изломы, разрывы и утраты.

В процессе реставрации объекта графики или документа возникает вопрос о необходимости восстановления его целостности. Во время бытования памятника могут образоваться утраты авторской бумаги и жесткие изломы, сопровождающие разрывами и утратами. В реставрационной практике применяются, как правило, два вида восполнения утрат на бумажных носителях: метод «по-сухому» и «по-мокрому». В процессе восполнения утрат «по-сухому» все процессы выполняются реставратором вручную без дополнительного увлажнения объекта реставрации. В то время, как метод восполнения «по-мокрому» может включать в себя как ручной процесс восполнения утрат методом доливки бумажной массой, так и машинную доливку бумажной массы. Способ восполнения утрат выбирают в зависимости от техники создания гравюры или документа и его состояния сохранности. Сейчас в реставрационной практике применяются, как правило, два вида восполнения утрат «по-мокрому» на бумажных носителях: традиционный (ручной) и механизированный метод долива [1, с. 257].

Основа традиционного, ручного, способа заключается в том, что восполнение утрат делается «руками» реставраторов. При этом подбор бумаги для восполнений таким образом, чтобы она подходила по нескольким параметрам (толщине, фактуре, цвету и пр.). В то время как механизированный способ отличается автоматизацией процесса восполнения утраченных фрагментов бумаги, и осуществляется при помощи реставрационно-отливных машин или вакуумных столов низкого давления. Второй способ будет подходящим для документов, выполненных в печатной технике с использованием бумажной массы, которая заранее подготавливается под конкретный объект реставрации.

Кроме этого, реставрационно-отливочная машина активно используется для массовой реставрации книг, что способствует ускорению и повышению эффективности реставрационных работ в больших объемах. Также в процессе доливания бумажной массы участки авторской основы и восполненных фрагментов очень прочно соединяются, и место стыка практически не заметно.

Однако, механизированный способ восполнения утрат требует специального дорогостоящего оборудования, которое может быть не всегда доступно для реставрационной мастерской. Поэтому существует иная методика по доливанию бумажной массы без использования специфического оборудования, благодаря обычному световому столу.

Метод по доливке бумажной массы на столе с подсветом сам по себе прост в подготовке и не требует особенных затрат. Несмотря на это важно грамотно подготовить бумагу для восполнений, подходящую не только по параметрам толщины, цвета и фактуры, но и по показателям наличия или отсутствия древесной массы в подбираемой бумаге, и по результатам исследований на водородный показатель. Особенно важно, чтобы результаты измерений подбираемой и авторской бумаги подходили друг другу [2, с. 156-157].

В докладе рассматривается рецептура и поэтапная техника восполнения утрат на документах на бумажных носителях методом доливки бумажной массы ручным способом. А также описание процесса реставрации гравюры PL №VI из английского альбома XIX в. «Путешествие по Китаю», для которой применялась данная методика.

Источники и литература

- Шарапова И.С. Методика восстановления целостности документов методом доливки бумажной массой ручным способом на столе с подсветом.

URL: http://art-con.ru/node/5619 (дата обращения: 26.02.2026).

- Темерина О.С. Основы реставраций произведений графики. — М.: Август Борг, 2023. — 187 с. (с.156-157)