Особенности лазерного микроструктурирования в объёме диэлектриков импульсами эллиптической и круговой поляризаций

Вертелецкая М.П.1, Богацкая А.В.2

1студент, 2сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

MashaVerteletskaya@yandex.ru

С развитием фемтосекундной лазерной техники микроструктурирование стало перспективным методом в областях интегральной фотоники и коммуникаций. Ключевым процессом, определяющим модификацию образца, является формирование и последующая релаксация фотоиндуцированной плазмы в объёме вещества [2]. Как правило, при ультракоротком лазерном воздействии в широкозонных диэлектриках генерация плазмы начинается в процессе многофотонной ионизации, описываемой теорией Келдыша [3]. Для ряда приложений интерес также вызывает воздействие эллиптически поляризованного излучения на диэлектрический материал.

Одним из вопросов описания фотоионизации в объёме диэлектрика является применимость теории Келдыша для одиночного атома к твердотельному образцу. Одним из подходов к описанию ионизации в диэлектриках является сведение громоздких выражений, предложенных в [3], к «атомной» формуле путём замены потенциала ионизации на ширину запрещённой зоны полупроводника Δ и массы – на эффективную массу носителя заряда m*. Недавние исследования показали, что описывать фотоионизацию в объёме широкозонного диэлектрика в лазерных полях умеренной интенсивности можно в приближении одиночного атома [1].

С точки зрения развития поляризационно-управляемого микроструктурирования для ряда приложений в микроэлектронике также представляет интерес воздействие эллиптического поля Et=E0(excosωt+ξeysinωt) с амплитудой E0, частотой ω и степенью эллиптичности ξ. В работе [4] теория Келдыша расширена на случай ионизации эллиптически поляризованной волной. Данная задача не может быть решена аналитически для общего случая и предусматривает явные решения либо для туннельного режима ионизации, либо для многофотонного режима. Недавние эксперименты показали, что в плавленом кварце микроструктуры эффективно образуются при интенсивностях не ниже 1013Вт/см2 [2], что соответствует «переходному» режиму ионизации.

Рисунок 1. Скорость ионизации в плавленом кварце (Δ=9 eV, m*=0.5m) в общем виде и туннельной асимптотике для длины волны 1030 нм при различных параметрах эллиптичности.

На Рис. 1 представлены численно рассчитанные зависимости скорости ионизации атомов плавленого кварца, ставшего одним из наиболее перспективных материалов для модификаций [5], от интенсивности в общем виде и для туннельного режима. Туннельные асимптотики уходят наверх в областях интенсивности, не соответствующих туннельной ионизации, что делает невозможным описывать динамику аналитически в более слабых полях. Общее решение позволяет оценить скорости ионизации для более широкого диапазона интенсивностей. Согласно данным моделирования, чем выше степень эллиптичности, тем менее эффективно будет происходить ионизация в образце.

Полученные теоретические данные позволили объяснить результаты эксперимента по лазерному микростуктурированию, проведённого в ФИАН [1, 2]. Двулучепреломляющие микротреки были записаны с помощью линейно и циркулярно поляризованного излучения, результаты анализа структур представлены на Рис. 2. Поскольку циркулярное поле при сопоставимых энергиях импульса ионизует атомы менее эффективно, дефекты в данном случае будут накапливаться медленнее, что проявляется в меньших значениях оптической разности хода при прохождении через образец двух пробных импульсов с перпендикулярными поляризациями. Как результат, с точки зрения структурной модификации кварца наиболее эффективным будет использование линейно поляризованного излучения.

Рисунок 2. Зависимость оптической разности хода от энергии импульса для импульсов длительностью τ=0.3 пс с линейной и циркулярной поляризациями при апертуре NA=0.45 для длины волны λ=1030 нм.

Работа выполнена при поддержке грата РНФ (грант № 22-72-10076-П).

Литература

- Богацкая А.В., Вертелецкая М.П., Гулина Ю.С., Попов А.М., Рупасов А.Е.: Особенности фотоионизации прозрачных диэлектриков лазерными импульсами с линейной и круговой поляризацией. Приложение к задаче микростуктурирования материалов // Квантовая электроника, 2025, том 55, № 11, с. 749-754.

- Богацкая А.В., Гулина Ю.С., Рупасов А.Е., Волкова E.A., Попов A.M., Кудряшов С.И.: Прямая лазерная запись субволновых микроструктур в объеме плавленого кварца жесткосфокусированными лазерными импульсами // Письма в ЖЭТФ, 2025, том 122, № 8, с. 484-494.

- Keldysh L.V.: Ionization in the field of a strong electromagnetic wave // Sov. Phys. JETP, 1965, 20 № 5, p. 1307-1314.

- Perelomov A.M., Popov V.S., Terent’ev M.V.: Ionization of atoms in an alternating electric field: II // Sov. Phys. JETP, 1967, 24, № 1, p. 207-217.

- Shimotsuma Y., Hirao K., Qiu J.R., Kazansky P.G.: Self-Organized Nanogratings in Glass Irradiated by Ultrashort Light Pulses // Mod. Phys. Lett. B, 2005, 91, p. 225-228.