Оценка эффективности продления топливной компании при добавлении редкоземельных элементов как выгорающих поглотителей на примере ТВС реактора ВВЭР-1200.

Пикулик Г.О.

Студент

Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

E-mail: pikulikgordey9505@gmail.com

В настоящее время научное сообщество часто сталкивается с одной из ключевых задач при проектировании активных зон реакторов ВВЭР, которой является эффективная компенсация начальной избыточной реактивности. Традиционно для этого используется комбинация жидкого регулирования борной кислотой и твердых выгорающих поглотителей (ВП), интегрированных в топливную таблетку. Оксид гадолиния (Gd₂O₃) остаётся наиболее используемым ВП благодаря высокому сечению поглощения тепловых нейтронов в тепловом спектре. Использование борной кислоты негативно влияет на плотностной коэффициент реактивности, что ухудшает безопасность реактора, а применение ВП позволяет уменьшить долю запаса реактивности, компенсируемого жидкостной системой, особенно при удлинённых кампаниях [1].

Целью данной работы являлось сравнение нейтронно-физических характеристик тепловыделяющей сборки (ТВС) при добавлении перспективных выгорающих поглотителей на основе редкоземельных элементов — оксидов эрбия (Er₂O₃) [2], европия (Eu₂O₃), диспрозия (Dy₂O₃), неодима (Nd₂O₃). Основная задача заключалась в оценке влияния различных добавок на темп потери реактивности и возможность продления кампании.

Моделирование выполнено в программном комплексе Serpent [3]. Рассматривалась модель бесконечной решетки ТВС ВВЭР-1200 с гетерогенным размещением поглотителя в топливной матрице. Для наглядности влияния ВП на характеристики было выбрано направление использования оксидов редкоземельных элементов в центральном и периферийном кольцах тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ). Анализ проводился по изменению коэффициента размножения нейтронов в бесконечной среде в зависимости от глубины выгорания. В качестве основной отслеживаемой характеристики был выбран средний темп потери реактивности:

Tпот=Кбескнач-Кбескконtкамп,

где Кбескнач – коэффициент размножения нейтронов в бесконечной среде на момент начала топливной кампании, Кбесккон – коэффициент размножения нейтронов в бесконечной среде на момент конца топливной кампании, tкамп –  длительность топливной кампании (для ВВЭР-1200 принята 1250 суток).

В качестве эталона для сравнения была выбрана тепловыделяющая сборка (ТВС) типа Z49 (см. рисунок 1), для которой было получено значение Tпот=4,0272·10-4 сут-1. Для Регулирования избыточной реактивностью используют специальные каналы системы управления и защиты (СУЗ).

Результаты при использовании гадолиния в качестве выгорающих поглотителей при том же обогащении ТВЭЛов (переход от типа Z49 к типу Z49A2, где используется 12 тепловыделяющих элементов с использованием гадолиния (ТВЭГов), либо Z49B6, где используется 6 ТВЭГов) темпа потери реактивности представлены в таблице 1. Для ТВС Z49A2 было получено значение Tпот=3,1349·10-4 сут-1.

Рисунок 1 – Поперечный срез модели ТВС типа Z49 в программном комплексе Serpent.

Таблица 1 – Сравнения темпа потери реактивности для некоторых моделей реактора ВВЭР-1200 в программном комплексе Serpent.

| Добавка ВП при отсутствии ТВЭГов (Z49) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| размещение ВП | центральное кольцо |  |  |
| Вид ВП | Er2O3 | Eu2O3 | Dy2O3 |
| Темп потери реактивности, ∙10-4 сут-1 | 3,7840 | 4,1322 | 4,0104 |
| размещение ВП | периферийное кольцо |  |  |
| Вид ВП | Er2O3 | Eu2O3 | Dy2O3 |
| Темп потери реактивности, ∙10-4 сут-1 | 3,7698 | 4,0202 | 4,0169 |
| Добавка ВП в ТВЭЛы при наличии ТВЭГов (Z49A2) |  |  |  |
| размещение ВП | центральное кольцо |  |  |
| Вид ВП | Er2O3 | Eu2O3 | Dy2O3 |
| Темп потери реактивности, ∙10-4 сут-1 | 2,8896 | 3,1683 | 3,0543 |
| размещение ВП | периферийное кольцо |  |  |
| Вид ВП | Er2O3 | Eu2O3 | Dy2O3 |
| Темп потери реактивности, ∙10-4 сут-1 | 3,7723 | 3,0829 | 3,0506 |

Важно отметить, что при увеличении доли поглотителей в ТВС снижение темпа потери реактивности логично, поскольку они выполняют задачу блокирования части топлива в начале кампании; при близкой к нулю концентрации гадолиния избыточная реактивность высвобождается к моменту, когда часть топлива уже выгорела, что снижает угол наклона Кбеск (t).

Литература

- Музафаров, А.Р. Использование выгорающих поглотителей в реакторах типа ВВЭР для снижения доли запаса реактивности, компенсируемого жидкостной системой при удлиненных кампаниях / А.Р. Музафаров, В.И. Савандер // Глобальная ядерная безопасность, 2022 №2(43). – 42 с.

- Альассаф, С.Х. Использование эрбия в качестве выгорающего поглотителя в реакторах типа ВВЭР при работе на удлиненных кампания / С.Х. Альассаф, В.И. Савандер, А.А. Хассан // Известия высших учебных заведений. ядерная энергетика. – 65 c.

- Leppänen, J. Status of Serpent Monte Carlo code in 2024. / J. Leppänen, V. Valtavirta, A. Rintala, R. Tuominen / EPJ Nuclear Sciences & Technologies (2025). –11 vol.