# Измерение концентрации радикала CF2 методом спектроскопии поглощения

Андрюшина Ульяна Дмитриевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: freender@mail.ru

Травление — это основной способ создания микросхем. Данный процесс позволяет точно удалить материал, что необходимо для создания элементов на

масштабах нанометров. Концентрация данного радикала влияет на точность профиля и способность избирательно воздействовать на разные материалы. Малые изменения концентрации CF2 могут значительно снизить качество готового изделия.

Объектом исследования является радикал CF2 , состоящий из одного атома углерода и двух атомов фтора. В условиях плазмы CF₂ выступает травителем. CF2 относится к точечной группе симметрии С2V . Теория групп позволяет

классифицировать свойства молекулы на основе её симметрии, что важно для спектроскопических методов диагностики плазмы.

В данной работе для измерения концентрации использовался метод

спектроскопии поглощения. Экспериментальная установка (рис. 1) представляла собой ксеноновую лампу, свет от которой может попадать в реактор с плазмой; для снятия

результатов используется спектрограф, подключённый к компьютеру. В эксперименте используется газ C4F8 или CHF3 , который является источником радикалов CF2 , Ar - буферный газ, определяющий свойства плазмы, и O2 , который запускается вместо фторуглеродов для очистки камеры.

При разных параметрах были сняты спектры поглощения ксеноновой лампы и ксеноновой лампы совместно с плазмой. Из полученных данных можно найти

отношение интенсивности ксеноновой лампы к интенсивности плазмы. Концентрацию

CF2 можно получить, используя закон Бугера-Ламберта:

𝐼𝐶𝐹2

𝐼𝑙𝑎𝑚𝑝

= 𝑒−𝜎 𝑛 𝐿 ,

где 𝜎 − сечение поглощения радикала CF2 (см2), 𝑛 − концентрация радикалов (см-3),

𝐿 − длина пути (см).

Использование данного метода позволило определить концентрацию CF₂ в диапазоне

10-12 – 10-14 см-3 .

Таким образом, применение спектроскопии поглощения позволяет количественно определить концентрацию радикалов CF2 в плазме. Измерение проводится с незначительным вмешательством в плазменный процесс. Полученные результаты могут быть использованы для контроля процесса травления, также

результаты можно применить для расчётов других параметров плазмы.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки