Оценка влияния координационного окружения на люминесценцию комплексов Eu³⁺ с использованием параметров Джадда-Офельта

Иванова В.C.1, Осадченко А.В.2

1студент, 2аспирант

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Фундаментальные науки», Москва, Россия

E–mail: ivanova.vlada.2004@yandex.ru

Соединения на основе Eu³⁺ представляют интерес для оптоэлектроники ввиду характерной для них узкополосной люминесценции (4f-4f-переходы), однако обладают низким коэффициентом молярной экстинкции из-за запрета таких переходов, что делает прямое возбуждение неэффективным и требует реализации «антенного эффекта» с использованием органических лигандов [6]. Наибольшую эффективность в этом механизме демонстрируют β-дикетонаты (TTFA), а введение нейтральных лигандов (TPPO) дополнительно улучшает люминесцентные свойства (квантовый выход, времена релаксации возбужденного состояния) за счет подавления безызлучательной релаксации [4]. Теоретической основой для оптимизации состава координационной сферы служит формализм Джадда-Офельта, параметры которого (Ω2 и Ω4​​) количественно характеризуют локальное окружение иона Eu³⁺ и коррелируют с люминесцентными характеристиками. При этом Ω2​ чувствителен к ковалентности связи Eu–лиганд и асимметрии ближайшего окружения, тогда как Ω4​​​ отражает влияние объемных эффектов и долгодействующего порядка в решетке.

Целью данного исследования являлось изучение люминесцентных характеристик трёх координационных соединений на основе ионов европия с различным лигандным окружением: 1 – Eu(TTFA)2(TPPO)3, 2 – Eu(TTFA)(TPPO)5, 3 – Eu(TTFA)3(TPPO). Синтез комплексов, измерения спектров фотолюминесценции и кривых затухания проводились по известному алгоритму [5].

По данным оптических измерений определены времена жизни возбуждённого состояния: τ₁ = 0,66 мс, τ₂ = 0,49 мс, τ₃ = 0,23 мс; квантовый выход и параметры Джадда–Офельта рассчитаны по ранее описанным методикам [1-3].

Таблица 1. Экспериментально полученные параметры интенсивности 4f–4f-перехода Ωλ, а также внутренний квантовый выход QLn.

| Комплекс | Ω2, 10-20 см2 | Ω4, 10-20 см2 | QLn,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24,33 | 0,99 | 53,9 |
| 2 | 25,25 | 0,18 | 40,9 |
| 3 | 24,26 | 0,16 | 18,5 |

Анализ полученных данных в рамках формализма Джадда-Офельта выявил корреляцию между люминесцентными характеристиками комплексов и параметрами их координационной сферы. Установлено, что при близких значениях параметра Ω2​эффективность люминесценции преимущественно определяется величиной Ω4​: максимальный квантовый выход (53,9%) наблюдается для комплекса 1, характеризующегося наибольшим значением данного параметра​. Последовательное уменьшение Ω4 ​​в ряду комплексов 2 и 3 сопровождается закономерным снижением квантовой эффективности, что позволяет рассматривать комплекс 1 как наиболее перспективный материал для применения в органических светоизлучающих устройствах.

Литература

- Binnemans K. Interpretation of europium (III) spectra // Coordination Chemistry Reviews. – 2015. – V. 295. – P. 1–45.

- Carnall W.T., et al. // J. Chem. Phys. – 1968. – V. 49. – P. 4424–4442.

- Eliseeva S.V., Bünzli J.-C.G. // Chem. Soc. Rev. – 2010. – V. 39. – P. 189–227.

- Malik S. et al. Brominated β-diketone-driven luminescence in europium (III) complexes: insights from spectroscopic, DFT and Judd-Ofelt analysis // Emergent Materials. – 2025. – P. 1–17.

- Osadchenko A.V., et al. // Phys. Wave Phenom. – 2025. – V. 33, № 1. – P. 72–77.

- Vogler A., Kunkely H. Excited state properties of lanthanide complexes: beyond ff states // Inorganica Chimica Acta. – 2006. – V. 359. – № 12. – P. 4130–4138.