Определение энергетического зазора между уровнями 7F0 и 7F1 в биядерных карбоксилатах европия(III) с хелатными N-донорами методами люминесцентной спектроскопии

Горох М.А.1, Заворотный Ю.С.2, Фомина И.Г.3

1Студент; 2с.н.с.; 3с.н.с.

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

3Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: milanagromova25@gmail.com

Хорошо известно, что ион Eu3+ является уникальным спектральным зондом благодаря интенсивной узкополосной красной люминесценции, обусловленной электронными переходами  5D0-7Fj (j=0..6), и высокой чувствительности его спектра к изменению кристаллической структуры (природы лигандов) и симметрии окружения. Основное состояние 7F0 (J = 0) иона Eu3+ является не магнитным. В отличие от других ионов Ln3+ для иона Eu3+ смешивание основного и близко расположенных возбужденных состояний приводит к термической заселенности возбужденных уровней при комнатной температуре и появлению большого температурно-независимого парамагнетизма. Величину расщепления первого возбужденного состояния, 7F1, используют для интерпретации поведения температурной зависимости магнитной восприимчивости и магнитных свойств соединений европия [3].

Рисунок 1. Спектры ФЛ комплексов 1-5 при 77 K. Длина волны возбуждения 368 нм.

Таблица 1 Величина энергетического зазора 7F0-7F1 для комплексов 1-5 при 77 K

| Вещество | ∆, см-1 |
| --- | --- |
| (Bpy)2Eu2(Piv)6 | 373.5±0.4 |
| (Phen)2Eu2(Piv)6 | 376.5±0.4 |
| (Bath)2Eu2(Piv)6∙2EtOH | 376.1±0.4 |
| (Bath)2Eu2(Piv)6∙1.5EtOH | 372.4±0.4 |
| (Bath)2Eu2(Piv)6∙0.75H2О | 370.4±0.4 |
| Данные работы[1] | 379 |
| Данные работы [2] | 372 |

Разность энергий Δ между уровнями 7F0 и 7F1 может быть найдена из люминесцентного спектра. В этом случае задача сводится к нахождению положений максимумов полос 5D0 → 7F0 и 5D0 → 7F1, их разность в энергетических единицах соответствует Δ. В данной работе для биядерных комплексов (Bpy)2Eu2(Piv)6 (1), (Phen)2Eu2(Piv)6 (2), (Bath)2Eu2(Piv)6∙2EtOH (triclinic, P-1; 3), (Bath)2Eu2(Piv)6∙1.5EtOH (monoclinic, C2/c; 4) и (Bath)2Eu2(Piv)6∙0.75H2О (monoclinic, I2/a; 5), где Piv = (CH3)3CCO2-, Bpy = 2,2'-бипиридил, phen = 1,10-фенантролин, Bath = 4,7-дифенил-1,10-фенантролин, ранее охарактеризованных методом рентгено-структурного анализа (РСА) [4, 5] получены спектры люминесценции при температуре жидкого азота (Рисунок 1) и по результатам спектрально-люминесцентных измерений рассчитана величина энергетического зазора Δ в комплексах 1-5 (Таблица 1). Уровень 7F1 подвержен расщеплению Штарка и обычно имеет 2 или 3 компоненты, но, так как в исследуемых соединениях элементарная ячейка кристалла содержит от двух до восьми атомов европия [4, 5], компонент расщепления больше. Поэтому при расчете зазора Δ было использовано средневзвешенное по квантовой интенсивности значение энергии перехода 5D0 → 7F1. На спектрах приведены значения энергии перехода 5D0 → 7F1, полученные для органических [1] и неорганических [2] соединений Eu3+.

Литература

- K. Binnemans: Interpretation of europium(III) spectra // Coordination Chemistry Reviews, 2015, 295, p.1–45.

- W.T. Carnall, H. Crosswhite, H.M. Crosswhite: Energy Level Structure and Transition Probabilities in the Spectra of the Trivalent Lanthanides in LaF3 // Argonne National Laboratory, Argonne, IL, 1977.

- Caro, P., Porcher, P.: The Paramagnetic Susceptibility of C-Type Europium Sesquioxide // J. Magn. Magn. Mater., 1986, 58, 61.

- I.G.Fomina, Zh.V.Dobrokhotova, V.O.Kazak, G.G.Aleksandrov, K.A.Lysenko, L.N.Puntus, V.I.Gerasimova, A.S.Bogomyakov, V.M.Novotortsev, I.L.Eremenko: Synthesis, Structure, Thermal Stability, and Magnetic and Luminescence Properties of Dinuclear Lanthanide(III) Pivalates with Chelating N-Donor Ligands // Eur.J.Inorg.Chem., 2012, 2012(22), 3595–3610; doi:10.1002/ejic.201200235.

- I.G. Fomina, A.B. Ilyukhin, Y.S. Zavorotny, V.I. Gerasimova, I.V. Taidakov, N.P. Datskevich, A.G. Vitukhnovskii, Z.V. Dobrokhotova, I.L. Eremenko: Binuclear europium(III) pivalates with 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline: Controllable synthesis, unique structural transitions, and remarkable luminescence // Polyhedron, 2017, 129, p.105-113; doi:10.1016/j.poly.2017.03.034.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ИОНХ РАН.