Электронно-транспортные свойства сверхпроводящих гибридных Nb/Au-нанопровод/Nb-структур с короткой джозефсоновской связью

Кузнецова П.Р.1, 2, 3, *, Седов Е.А.2, Сидельников М.С.4, Сотничук С.В.2, 3, 5,

Скрябина О.В.2

*Студент

1 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий

3Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова

4Институт физики твёрдого тела РАН

5Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

*E-mail: kuznetsova.pr@phystech.edu

SNS-гибридные структуры на основе сверхпроводников и нормальных металлов формируют режимы переноса, обусловленные эффектом близости и фазово-когерентным транспортом куперовских пар, что делает такие системы перспективной платформой для бездиссипативной наноэлектроники и квантовых устройств [1-2]. Использование квазиодномерных металлических нанопроводов позволяет прецизионно контролировать параметры слабой связи с точностью до нанометров.

В работе изучены электронно-транспортные свойства гибридных SNS-структур на основе золотых нанопроводов с ниобиевыми сверхпроводящими контактами. Для подобной геометрии впервые изготовлены структуры с короткой слабой связью длиной 82 нм, 111 нм и 144 нм при характерном диаметре нанопроводов 39 ± 2 нм; зарегистрированы высокие значения джозефсоновского тока 392 мкА, 236 мкА и 140 мкА соответственно, что соответствует существенному увеличению плотности критического тока до 3·107 А/см2 по сравнению с ранее реализованными металлическими структурами на основе нанопроводов [3-4]. Ключевым фактором достижения высоких транспортных характеристик является монокристалличность Au, обеспечивающая высокую прозрачность интерфейсов и эффективный сверхпроводящий перенос через джозефсоновскую связь.

Представленные результаты демонстрируют высокий потенциал данных SNS-структур как базовых элементов наноразмерной сверхпроводящей электроники, спиновых и квантовых устройств.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-72-10127 от 20.09.2025 г.)

Литература

- Ridderbon J. [et al.] Multiple Andreev reflections and Shapiro steps in a Ge-Si nanowire Josephson junction // Phys. Rev. Mater. 2019. V. 3: 084803. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.084803.

- Skryabina O.V. [et al.] Superconducting Bio-Inspired Au-Nanowire-Based Neurons // J. Nanomater. 2022. V. 12 (10): 1671. DOI: 10.3390/nano12101671.

- Skryabina O.V. [et al.] Josephson coupling across a long single-crystalline Cu nanowire // Appl. Phys. Lett. 2017. V. 110: 222605. DOI: 10.1063/1.4984605.

- Sotnichuk, S.V. [et al.] Long Single Au Nanowires in Nb/Au/Nb Josephson Junctions: Implications for Superconducting Microelectronics // ACS Appl. Nano Mater. 2022. V. 5(11): P. 17059-17066. DOI: 10.1021/acsanm.2c03837.