Многозонный андреевский транспорт в SnS-контактах на базе стехиометрического пниктида EuCsFe4As4

Ломоносова А.Д.1,2, Никитченков И.А.3,1, Кузьмичев С.А.3,1, Понтис С.Н.1,2,

Перваков К.С.1, Власенко В.А.1, Левахова А.Ю.1, Соловьев М.А.1, Денищенко А.Д.1,

Кузьмичева Т. Е. 1

1Физический институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

3 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

anastasiailina2802@gmail.com

EuCsFe4As4 стехиометрический железосодержащий высокотемпературный сверхпроводник (ВТСП) обладает тетрагональной структурой, состоящей из двух чередующихся вдоль c-направления неэквивалентных блоков 122: Eu-FeAs-Cs-FeAs-… . Семейство ВТСП 1144 слабоизученное ввиду необходимости проводить эксперименты в защитной̆ атмосфере, поскольку соединение быстро деградирует в присутствии кислорода или паров воды. Критическая температура сверхпроводящего перехода (СП) образца Tc ~ 35 K, ниже температуры магнитного перехода TCurie~ 15.2 K обнаружено ферромагнитное упорядочение магнитных моментов атомов Eu²⁺ [1]. Таким образом, в данном соединении ферромагнетизм сосуществует с объемной сверхпроводимостью [2]. Поверхность Ферми EuCsFe4As4 формируется большей частью d-орбиталями железа и представляет собой дырочные цилиндры в Γ-точке и электронные цилиндры в M-точках зоны Бриллюэна [3].

В данной работе исследовались поликристалл EuCsFe4As4, который был синтезирован с использованием метода механического легирования, и монокристалл из расплава CsAs [1,4]. Целью работы являлось сравнение СП-свойств поли- и монокристаллического EuCsFe4As4 методами туннельной спектроскопии планарных механически регулируемых наноконтактов на микротрещине “break-junction" (прямой локальный метод) [5]. В исследованных соеединениях при Т = 4.2 К создавались контакты типа СП-тонкий нормальный металл-СП (SnS), где ниже Tc, реализуется эффект некогерентных андреевских отражений (ЭНМАО), если диаметр контакта не превышает длину свободного пробега носителей.

При анализе ВАХ при температуре T = 4.2 K обнаружены все признаки реализации ЭНМАО, в соответствии с существующими теоретическими моделями [6,7], как: отсутствие сверхтоковой ветви при напряжении eV = 0, повышенная дифференциальная проводимость (ДП) при eV = 0, избыточный андреевский ток во всем диапазоне напряжений смещения, а также наличие субгармонической структуры (СГС) на значениях eVn(0) = 2∆(0)/n, где n – натуральное число. Для поли- и монокристаллического EuCsFe4As4 обнаружена многощелевая сверхпроводимость с анизотропией в k-пространстве СП-параметра порядка большей амплитуды и предположительной изотропностью малой СП-щели. Напрямую определены амплитуды СП-параметров порядка при T = 4.2 K для поликристаллов ∆Lout (0) = 7.6± 0.1, ∆Lin (0) = 4.7± 0.1, ∆S(0) = 1.6 ± 0.2 meV и монокристаллов ∆Lout (0) = 7.8± 0.1, ∆Lin (0) = 4.6± 0.1, ∆S(0) = 2.0 ± 0.2 meV, рассчитаны характеристические отношения теории БКШ которые совпали для поли- и монокристалла в пределах погрешности: 2∆Lout (0)/𝑘𝐵𝑇𝑐 ~ 5.1, 2∆Lin (0)/𝑘𝐵𝑇𝑐 ~ 3.2 и 2Δ𝑆(0)/𝑘𝐵𝑇𝑐 ~ 1.4. Экспериментальные температурные зависимости ∆Lin,out(T) и ∆S(T), представленные на рис. 1a, типичны для случая относительно слабого межзонного взаимодействия в k-пространстве, хорошо согласуются с результатами расчёта в рамках двухзонной модели Москаленко и Сула [8,9].

Дополнительно исследовано температурное поведение повышенной андреевской ДП при нулевом смещении GAZBC(T) и избыточного андреевского тока Iexc (V,Т) при конечном смещении. Теоретическое предсказание поведения величины нормированной GAZBC(T) в и нормированной Iexc (V,Т) в случае двухзонной сверхпроводимости [6,7]:

GZBCA(T) GN∝χtanh∆LT2kB T + 1-χtanh∆ST2kBT,					 (1)

IexcTIexc0= φδLT+1-ωδSTIexcTIexc0∝φδLT+1-φδST 						(2)

где GN — ДП контакта в нормальном состоянии выше Tc, δT≡∆T∆0δT≡∆T∆0 нормированная температурная зависимость СП-щели, χ,φ  — весовые коэффициенты определяет вклад зон с большой щелью в проводимость.

В двухзонном приближении оценен доминирующий 50%–60% вклад зон с малой СП-щелью ∆S в общую проводимость, Рис. 1(b,c).

Рис. 1. Для поликристаллического EuCsFe4As4 измеренные температурные зависимости: a) СП-щелей, андреевских: b) ДП при eV=0 и c) избыточного тока при конечном смещении.

Литература

- Medvedev A. S. et al. Synthesis of CaRbFe4As4 and EuCsFe4As4 Stoichiometric Superconductors by Mechanical Alloying //Bulletin of the Lebedev Physics Institute. – 2025. – Т. 52. – №. 5. – С. 208-212.

- Nandi S. et al. Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in P-doped EuFe 2 As 2 //Physical Review B. – 2014. – Т. 89. – №. 1. – С. 014512.

- Albedah M. A. et al. Magnetism of the 35 K superconductor CsEuFe4As4 //Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Т. 30. – №. 15. – С. 155803.

- Kuzmichev S. A. et al. Andreev spectroscopy of EuCsFe4As4 stoichiometric superconducting pnictide //JETP Letters. – 2022. – Т. 116. – №. 10. – С. 723-728.

- Кузьмичев С. А., Кузьмичева Т. Е. Техника “break-junction” применительно к слоистым сверхпроводникам // Физика низких температур. 2016. Т.  42. № 11. С.  1284–1310.

- Gunsenheimer U. , Zaikin A. D. Ballistic charge transport in superconducting weak links// Phys. Rev. B. 1994. V.  50(9) P.  6317−6331.

- Kuemmel R. Andreev scattering of quasiparticle wave packets and current-voltage characteristics of superconducting metallic weak links // Phys. Rev. B. 1990. V.  42(7) P.  3992−4009.

- Москаленко В. А. Теория сверхпроводников с перекрывающимися энергетическими полосами// УФН. 1974. T. 113. № 2. P. 340–343.

- H. Suhl [et al.]. Bardeen-Cooper-Schrieffer Theory of Superconductivity in the Case of Overlapping Bands// Phys. Rev. Lett. 1959. V. 3. P. 552−554.