Исследование влияния материала подложки на резистивное переключение тонких пленок SiOx

Брук Э.Л.1, Гусев Д.В.1, Кукушкин А.О.1,2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2ФГБУ НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия

E-mail: bruk.el21@physics.msu.ru

В последнее время большое количество исследований посвящено созданию и изучению энергонезависимой резистивной памяти с произвольным доступом (ReRAM). Одним из самых популярных элементов, на основе которого строится эта память, является мемристор – структура, способная изменять свое сопротивление под действием приложенного напряжения, вольтамперная характеристика которой представляет собой гистерезис. Благодаря своим свойствам эти устройства являются перспективными кандидатами не только для запоминающих ячеек нового поколения, но и для нейроморфных вычислений.

Обычно мемристор представляет собой сэндвич-структуру, в которой между двумя электродами находится тонкий слой диэлектрика, способного обратимо менять свое сопротивление под действием электрического поля. В качестве активного слоя часто выбирают оксиды металлов за счет простоты и дешевизны их получения, а также хороших параметров переключения. Особый интерес представляет задача создания мемристора на основе SiOx, в силу совместимости такого устройства с современными кремниевыми технологиями. Однако к настоящему моменту механизмы резистивного переключения в нестехиометрических оксидах кремния до конца еще не изучены. В частности, на механизм резистивного переключения, а следовательно, и параметры переключения существенное влияние может оказывать подложка, на которую осаждается слой SiOx.  В данной работе исследуется влияние двух типов подложек на мемристивные свойства пленок SiOx.

Пленки оксида кремния напылялись на установке Sputter-Coatter методом термического осаждения. Распыление производилось на подложки сильнолегированного кремния p-типа проводимости и ITO. В качестве верхнего электрода для обоих образцов использовался Ti, нанесенный магнетронным методом напыления на установке DST3.

Проведенные исследования показали, что на обоих типах подложек реализуется резистивное переключение пленок SiOx, а на вольтамперных характеристиках наблюдается гистерезис. Однако форма вольтамперных характеристик и параметры резистивного переключения (значения отношений сопротивлений в низкоомном и высокоомном состояниях, количество циклов переключения, напряжения переключений и др.)  существенно отличаются для исследованных типов подложек. Это может быть связано с возникновением потенциальных барьеров и различными концентрациями и энергетическими распределениями поверхностных состояний на границе подложки с пленкой SiOx.