ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТИВНОМ СЛОЕ МЕМРИСТОРОВ Si/SiOx/Ti В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА

Кукушкин А.О. 1,2, Баранова В.Н.1,2 ,  Гусев Д.В.1, Брук Э.Л. 1,
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2ФГБУ НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия

E-mail: andrey.kukushkin.2004@mail.ru

Современные тенденции развития вычислительной техники требуют создания энергоэффективных систем, способных обрабатывать большие объёмы данных с минимальными затратами энергии. Одним из перспективных направлений являются нейроморфные вычисления, аппаратно реализующие принципы работы биологических нейронных сетей. Ключевыми элементами таких систем выступают мемристоры - резистивные элементы с памятью, способные менять своё сопротивление под действием электрического поля и сохранять это состояние. Среди различных типов мемристоров особый интерес вызывают структуры на основе нестехиометрического оксида кремния SiOx благодаря их совместимости с кремниевой технологией и перспективам масштабирования. Ключевую роль в механизме резистивного переключения играет структурное состояние активного слоя, которое может существенно изменяться под действием термической обработки. В настоящей работе методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и электронной дифракции исследовано влияние отжига при 1100°C на структурные особенности плёнок SiOx в мемристорных структурах Si/SiOx/Ti.

Плёнки SiOx толщиной 40 нм наносились методом термического распыления порошка монооксида кремния в вакууме 10⁻⁶ Па. Часть образцов подвергалась отжигу при 1100°C в атмосфере азота. Для структурных исследований методом ПЭМ поперечные срезы готовились по стандартной методике: механическое утонение до 30 мкм с последующей полировкой фокусированным ионным пучком (источник ионов Ga⁺). Защитный слой перед ионной полировкой не наносился, а контрольные измерения проводились на участках, свободных от возможных загрязнений материалом медного держателя.

ПЭМ-изображения неотожжённого образца демонстрируют чёткую границу между кристаллической кремниевой подложкой, характеризующейся отчётливой дифракционной картиной, и однородным аморфным слоем SiOx толщиной 40 нм, не дающим дифракционных рефлексов. Локальные контрастные включения, наблюдаемые на некоторых участках, предположительно связаны с остаточными загрязнениями в процессе подготовки среза. В образце, подвергнутом отжигу, при сохранении общей аморфной структуры матрицы в объёме слоя SiOx формируются тёмные области с характерным размером порядка 5 нм. Дифракционный анализ этих областей выявил наличие рефлексов, соответствующих кристаллическому кремнию.

Таким образом, высокотемпературный отжиг действительно индуцирует процесс фазового разделения в нестехиометрическом оксиде, сопровождающийся зарождением и ростом нанокластеров кремния в аморфной матрице SiOx. Формирование таких нанокластеров может приводить к созданию более предсказуемых локальных путей для формирования токопроводящих филаментов. Это, в свою очередь, объясняет наблюдаемое увеличение отношения сопротивлений ROFF/RON после отжига, а также снижение напряжений переключения за счёт более упорядоченной внутренней структуры активного слоя.