Моделирование деградации и восстановления поляризации в сегнетоэлектрической памяти на основе оксида гафния-циркония с учетом инжекции заряда на интерфейсе

Щербаков А. А.

студент

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

E-mail: artemashch@yandex.ru

Сегнетоэлектрическая энергонезависимая память на основе оксида гафния-циркония (Hf0.5Zr0.5O2) обладает множеством преимуществ, таких как высокая скорость работы, низкое энергопотребление и рекордный срок службы [1-3]. Однако у нее также есть существенный недостаток, препятствующий коммерциализации этой технологии и доведению ее до уровня промышленного производства, а именно, ограниченное время хранения информации. Это вызвано тем, что при старении вольт-амперная характеристика элемента памяти сдвигается вдоль оси напряжения (так называемый эффект импринта), и напряжение, требуемое для считывания данных, увеличивается, что в свою очередь может приводить к ошибкам считывания.

В данной работе предложена модель для расчета динамики характеристик элемента памяти при любом сценарии использования [4]. В частности, модель учитывает многократные циклы записи-сохранения-чтения-перезаписи, колебания температуры, которым неизбежно подвергается микросхема памяти при эксплуатации, и влияние выбранной рабочей частоты. Помимо этого, модель позволяет анализировать процедуру восстановления ячейки памяти после ее старения с помощью серии биполярных импульсов. Данная процедура рассматривается как один из вариантов увеличения времени хранения информации.

Модель основана на динамике переключения поляризации, описываемой уравнением Ландау-Халатникова, и эффекте импринта [5], который описывается усовершенствованной моделью Таганцева и др. [5]. Данная модель базируется на концепции «мёртвого слоя», которая заключается в том, что на границе раздела между сегнетоэлектриком и электродом образуется диэлектрический слой, разделяющий таким образом поляризационный заряд в сегнетоэлектрике и свободные электроны на электроде. Из-за этого в диэлектрике возникает сильное электрическое поле, под воздействием которого электроны проходят через него и захватываются ловушками на границе раздела фаз. В развитие модели Таганцева, в данной работе учтено влияние напряжения на скорость импринта, изменение поляризации в процессе инжекции заряда и физические ограничения на количество инжектированного заряда. С использованием модели было исследовано влияние толщины и диэлектрической проницаемости пассивного слоя на процессы инжекции и эмиссии заряда как при старении образца (хранение информации), так и при считывании поляризации, а также на форму P-V кривой и частотные характеристики. Для верификации подхода было выполнено моделирование ряда реальных сценариев работы сегнетоэлектрических конденсаторов на основе Hf0.5Zr0.5O2. Полученные результаты показали хорошее соответствие с экспериментальными данными.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-03-2026-305, проект FSMG-2025-0025).

- Böscke T. S., et al. Ferroelectricity in hafnium oxide thin films // Applied Physics Letters. 2008. V. 99 (10).

- Francois T., et al. Demonstration of BEOL-compatible ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 scaled FeRAM co-integrated with 130nm CMOS for embedded NVM applications // IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). 2019. P. 15.7. 1-15.7. 4.

- Okuno J., et al. Reliability Study of 1T1C FeRAM Arrays With Hf 0.5Zr0.5O₂ Thickness Scaling // IEEE Journal of the Electron Devices Society. 2022. V. 10. P. 778-783.

- Shcherbakov A., et al. Evolution of coercive voltage in a ferroelectric memory cell based on Hf0.5Zr0.5O2 during its lifetime // Physical Review Applied. 2024. V. 22 (6). P. 064083.

- Tagantsev A. K., et al. Nature of nonlinear imprint in ferroelectric films and long-term prediction of polarization loss in ferroelectric memories // Journal of Applied Physics. – 2004. V. 96 (11). P. 6616-6623.