КВАНТОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ В МЕМРИСТИВНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ПАРИЛЕНА

Г.Д. Шедей, Б.С. Швецов

Студент

1НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: shedeyg@gmail.com

Мемристоры на основе парилена (ППК) в настоящее время активно исследуются и являются перспективными элементами для энергонезависимой памяти и нейроморфных вычислений благодаря эффекту резистивного переключения (РП), связанному с формированием и разрушением проводящих филаментов под действием электрического поля [1]. Однако слабо изученными остаются кинетика РП и эффект квантования проводимости. Ранее был продемонстрирован эффект квантования проводимости при образовании и разрушении проводящей нити из меди/серебра [2]. Показано, что мемристоры переключаются через промежуточные состояния в окне сопротивлений Roff/Ron, которые при определенных условиях кратны целым и полуцелым значениям кванта проводимости G0=2e2h. При этом квантовые силы отдачи влияют на стабильность резистивных состояний [3]. Однако детальных исследований данных условий не проводилось.

В данной работе исследуется кинетика РП и квантование проводимости мемристоров Cu/ППК/ITO и Ag/ППК/ITO с различной толщиной диэлектрического слоя. ППК осаждался на стеклянную подложку с предварительно нанесенным ITO методом газофазной полимеризации на поверхности. Верхние электроды осаждались магнетронным распылением через теневые маски с размером отверстий 0.2х0.5 мм2.

На рисунке 1a-d представлены временные зависимости проводимости (в единицах G0) после подачи прямоугольного импульса амплитудой U1 и длительностью 1 мкс для образцов (a) Cu/ППК150/ITO, (b) Cu/ППК200/ITO, (c) Ag/ППК150/ITO, (d) Ag/ППК480/ITO (цифрами обозначена толщина слоя ППК в нм). Вне зависимости от амплитуды подаваемого импульса, толщины слоя ППК и материала электрода мемристоры демонстрируют ступенчатое переключение: график GG0(t) демонстрирует плато на целых и полуцелых значениях, между которыми происходят скачки проводимости. На рисунке 1e представлена типичная зависимость напряжения на мемристоре U2 при подаче прямоугольного импульса U1 длительностью 20 мс от времени. Зафиксированы устойчивые состояния с проводимостью 1G0 и 7.5G0 и 22G0. Данные наблюдения указывают на динамическое формирование квантованных каналов атомного масштаба в процессе резистивного переключения при комнатной температуре.

Рис. 1: Кинетика переключения мемристора (a) Cu/ППК150/ITO, (b, e) Cu/ППК200/ITO, (c) Ag/ППК150/ITO, (d) Ag/ППК480/ITO.

Кроме того установлено, что квантованные уровни проводимости обладают высокой устойчивостью и воспроизводимостью при многократных циклах резистивного переключения. Минимальное характерное время формирования отдельных квантованных состояний составляет порядка десятков наносекунд и слабо зависит от материала активного электрода и толщины слоя ППК. Полученные результаты указывают на универсальный характер квантования проводимости в мемристивных структурах на основе парилена и подтверждают перспективность их использования в качестве многоуровневых элементов энергонезависимой памяти и нейроморфных вычислительных систем.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-19-00200 на оборудовании ресурсных центров (НИЦ КИ).

Литература

- Q. Chen et al., Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 1800852

- Б.С. Швецов и др., Физика и техника полупроводников, 2020, том 54, вып. 9

- O. G. Kharlanov et al., Phys. Rev. Appl., vol. 17, no. 5, p. 054035, May 2022