Спиновые центры и фотолюминесценция в анодном оксиде алюминия, синтезированном в ОЭДФ кислоте

Коршунов Е.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: egorkorsh123@list.ru

Пористый анодный оксид алюминия (ПАОА) характеризуется упорядоченным массивом пор, за счёт чего обладает развитой поверхностью [1]. Размер и плотность пор меняются в зависимости от условий синтеза (состав электролита, его концентрация и температура, плотность анодного тока, время травления). В настоящий момент востребованными являются разработки биосенсоров на биомаркеры на основе ПАОА [1], поэтому важно понимать как условия синтеза влияют на природу и концентрацию дефектов на поверхности ПАОА. В данной работе проведено исследование влияния температуры синтеза на концентрацию спиновых центров, а также установлена природа вызывающих люминесценцию дефектов.

Спектры ФЛ образцов измерялись при возбуждении гелий-кадмиевым лазером на длине волны 325 нм (мощность 10 мВт, диаметр пятна 1 мм). Сигнал ФЛ регистрировался с помощью решеточного монохроматора (MS750, SOLAR TII), оснащенного ПЗС-матрицей. Моделирование спектров ФЛ осуществлялась в программе Magic Plot. Спиновые центры (дефекты) изучались методом ЭПР в лаборатории спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) ЦКП Физического факультета МГУ (прибор Bruker ELEXSYS-E500-10/12). Образцы ПАОА были получены путем анодирования алюминиевой фольги в растворах на основе ОЭДФ.

Методом ЭПР во всех синтезированных образцах найдены кислородные вакансии (F+ центры). Определены их концентрации, которые варьируются 1016 г-1 до 1017 г-1. Методом XPS в синтезированных при 10C и 40С обнаружен углерод и фосфор, путём стравливания поверхности установлено их примерное распределение в порах по глубине. Снятые спектры фотолюминесценции имеют двухполосную структуру с максимумами в λ1=454-465 нм и λ2=585-635 нм. Выполнены теоретические разложения спектров ФЛ, установлено, что левая полоса спектра представляет из себя суперпозицию трёх близких линий. Также установлена корреляция между концентрацией F+ центров и интенсивностью левой полосы, на основании чего был сделан вывод, что ФЛ на длине волны λ1 вызывают F0, F+, F++ дефекты. Установлена корреляция между концентрацией углеродных и фосфорных примесей и интенсивностью правой полосы ФЛ, на основание чего можно сделать вывод, что именно эти включения отвечают за правую полосу ФЛ.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки биосенсоров на основе ПАОА.

Литература

- Eessaa A.K., El-Shamy A.M. Review on fabrication, characterization, and applications of porous anodic aluminum oxide films with tunable pore sizes for emerging technologies // Microelectron. Eng. 2023. V. 279.  P. 112061.