Рекордное значение магнитокалорического эффекта в четверных сплавах на основе железа и родия

Шелковый Ф.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: shelkovyi.fa22@physics.msu.ru

Изучение бинарных сплавов железо-родий продемонстрировало их значительные магнитотепловые свойства. При этом важно отметить, что диапазон химических составов, магнитных полей и температур, в котором бинарные сплавы проявляют необходимые для практического применения магнитотепловые свойства, довольно узок, кроме того, максимум МКЭ в бинарных сплавах с оптимальным стехиометрическим составом (концентрация родия в диапазоне 48÷52 ат. %) находится далеко от области комнатных температур. Кроме того, родий является одним из самых дорогостоящих металлов в мире в настоящее время, что также существенно затрудняет его широкое использование даже в лабораторных условиях. В связи с этим актуален поиск сплавов, обладающих гигантским МКЭ, но не имеющих в своем составе родия. Таким образом, исследование характера изменений МКЭ и других магнитотепловых свойств при замещении родия более доступными материалами весьма актуально.

В работе впервые теоретически и экспериментально анализируется явление сосуществования антиферромагнитной и ферромагнитной фаз в четверных объемных сплавах железо-родий-иридий-палладий. Из первых принципов проводится расчет электронных и магнитных характеристик, выявлены закономерности поведения магнитного момента [3]. Обнаружено рекордное (самое большое в мире на сегодняшний день) значение отрицательного МКЭ ΔTad = -11.92 K в магнитном поле 1.85 Tл для состава Fe0.49(Rh0.905Pd0.06Ir0.035)0.51. Бинарный и тройные сплавы с палладием, изученные в предыдущих работах, используются в качестве опорных: результаты, полученные на четверных сплавах, сравниваются с «чистым» образцом и между собой [1, 2, 4]. Кроме того, экспериментально изучаются магнитные и структурные свойства данных сплавов: температурные зависимости параметра кристаллической решетки, намагниченности, МКЭ и магнитострикции. Проведен анализ причин возникновения гигантского МКЭ в сплаве указанной стехиометрии.

Литература

[1]	A.S. Komlev, R.A. Makarin, K.P. Skokov, A.M. Chirkova, R.R. Gimaev, V.I. Zverev, N.V. Baranov, N.S. Perov, Tuning Magnetocaloric Effect in Ternary FeRh-Based Alloys by Slight Doping, Metall Mater Trans A 54 (2023) 3683–3690. https://doi.org/10.1007/s11661-023-07138-1.

[2]	A.S. Komlev, G.F. Cabeza, A.M. Chirkova, N. Ukrainczyk, E.A. Sherstobitova, V.I. Zverev, R. Gimaev, N.V. Baranov, N.S. Perov, Influence of Structural Disorder on the Magnetic Order in FeRhCr Alloys, Metals 13 (2023) 1650. https://doi.org/10.3390/met13101650.

[3]	M.J. Jiménez, A.S. Komlev, R.R. Gimaev, V.I. Zverev, G.F. Cabeza, Electronic and thermoelectric properties of FeRh Pd-doped alloys: Ab initio study, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 538 (2021) 168258. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168258.

[4]	A.S. Komlev, D.Y. Karpenkov, R.R. Gimaev, A. Chirkova, A. Akiyama, T. Miyanaga, M.F. Hupalo, D.J.M. Aguiar, A.M.G. Carvalho, M.J. Jiménez, G.F. Cabeza, V.I. Zverev, N.S. Perov, Correlation between magnetic and crystal structural sublattices in palladium-doped FeRh alloys: Analysis of the metamagnetic phase transition driving forces, Journal of Alloys and Compounds 898 (2022) 163092. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163092.