Магнитные свойства диспрозия и определение магнитокалорического эффекта

Атаманов Сергей Максимович

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, России

E–mail:sergeyatamanov2002@mail.ru

Благодаря высоким значениям намагниченности насыщения и способности к формированию различных магнитных структур, редкоземельные металлы (РЗМ) являются основой для создания современных постоянных магнитов и магнитных материалов с гигантским магнитокалорическим эффектом (МКЭ)[3]. Изучение фундаментальных магнитных свойств РЗМ необходимо для понимания природы фазовых переходов и оптимизации функциональных характеристик материалов. Например, диспрозий (Dy) – это редкоземельный металл, обладающий ферромагнитными 
свойствами (высокие значения намагниченности насыщения (Ms)) при температурах ниже температуры Кюри (TC ~ 90 K), а также гексагональной антиферромагнитной структурой (ГАФМ) при температурах ниже температуры Нееля (TN = 180 K).

Одним из практических свойств материалов является магнитокалорический эффект (МКЭ) – обратимое выделение или поглощение теплоты при изменении магнитного поля [1,4]. Существует два основах метода изучения МКЭ: прямой и косвенный. Прямой метод основан на измерении величины изменения температуры образца ΔTад в адиабатических условиях, что технически сложно. Косвенный метод рассчитывает изменение магнитной части энтропии ΔSM из данных по намагниченности по соотношениям Максвелла и требует прецизионных измерений намагниченности.

МКЭ в диспрозии ранее был исследован прямым методом в работах [1,2]. Представляет интерес провести сравнения результатов прямого и косвенного метода определения МКЭ на примере диспрозии, как материала, обладающего сложной магнитной структурой и двумя магнитными фазовыми переходами. Целью данной работы является анализ магнитных свойств Dy и сравнительная оценка методик определения МКЭ.

В качестве объекта исследования в данной работе использован поликристаллический Dy (чистота составляла не менее 99,5 %). Измерения полевых зависимостей намагниченности проводились на автоматизированном комплексе для исследования магнитных и магнитокалорических свойств материалов «MagEq AMS». Комплекс обеспечивает автоматизацию процесса измерений, стабилизацию температуры в широком диапазоне (от 80 до 350 К) и создание магнитных полей до 18 кЭ. Полученные массивы данных M(H) использовались для расчета МКЭ косвенным методом.

Экспериментально полученные зависимости намагниченности от температуры M(T) демонстрируют резкое падение намагниченности в области температур, близких к TC, что указывает на высокую чувствительность магнитной подсистемы к изменению температуры вблизи фазового перехода.

Изменение магнитной энтропии ΔSM, являющееся мерой МКЭ, вычисляется по термодинамическому соотношению Максвелла:

ΔSMT,H=0H∂MT, H∂TH dH .

Для расчета необходимо: (1) По семейству кривых M(T) оценить частную производную (∂M/∂T) для разных полей. (2) Провести интегрирование полученных производных по полю для заданного температурного интервала. Для сопоставления результатов косвенного метода (ΔSM) с прямыми измерениями (ΔTад) необходимо осуществить пересчет изменения магнитной энтропии в адиабатическое изменение температуры. В приближении малых изменений температуры (ΔTад≪T) и при допущении, что теплоемкость слабо зависит от поля, можно использовать линейное приближение о связи ΔSM с адиабатическим изменением температуры:

ΔTад​T,H≈-CTTΔSM​T,H​

где C(T) — теплоемкость материала.

Рисунок 1 – Температурные зависимости намагниченности в различных полях (Н1 < H2 < Hкр) и температурная зависимость Hкр, характерные для Tb и Dy.

Прямой метод дает непосредственную величину ΔTад [2] что ценно для прикладных задач. Однако для Dy, обладающего большой теплопроводностью, обеспечение строго адиабатических условий экспериментально затруднено. Косвенный метод на основе данных M(H,T) является более универсальным и распространенным. Он позволяет рассчитать ΔSM, используя стандартное оборудование для магнитометрии. Его основной недостаток – накопления большого массива данных. При этом он позволяет избежать экспериментальных трудностей прямого измерения и получить полную термодинамическую картину.

Литература

1. Tishin A.M., Spichkin Y.I. The Magnetocaloric Effect and its Applications. CRC Press. 2016.

2. de Oliveira N.A., von Ranke P.J. Theoretical aspects of the magnetocaloric effect // Phys.Rep. 2010. Vol. 489, No. 4-5. P. 89–159.

3. Moumi E., et al. Magnetocaloric properties of rare-earth (Dy, Ho) based compounds // J. Alloys Comp. 2022. Vol. 899. P. 163254.

4. Gschneidner Jr. K.A., Pecharsky V.K., Tsokol A.O. Recent developments in magnetocaloric materials // Reports on Progress in Physics. 2005. Vol. 68, No. 6. P. 1479.